西北工业大学硕士研究生入学考试试题_材料科学基础      [image: image43.bmp] 零点孤星2008

2005年西北工业大学硕士研究生入学试题
一、简答题（每题8分，共40分）

1. 请简述二元合金结晶的基本条件有哪些。

2. 同素异晶转变和再结晶转变都是以形核长大方式进行的，请问两者之间有何差别？

3. 两位错发生交割时产生的扭折和割阶有何区别？

4. 请简述扩散的微观机制有哪些？影响扩散的因素又有哪些？

5. 请简述回复的机制及其驱动力。 

二、计算、作图题：（共60分，每小题12分）

1. 在面心立方晶体中，分别画出（101）、[10[image: image2.png]


]、（[image: image4.png]111



）、[[image: image6.png]


10]和（111）、[0[image: image8.png]


1]，指出哪些是滑移面、滑移方向，并就图中情况分析它们能否构成滑移系？若外力方向为[001]，请问哪些滑移系可以开动？
2. 请判定下列位错反应能否进行，若能够进行，请在晶胞图上做出矢量图。

 eq \o\ac(○,1) [image: image10.png]2[111] +§[111] — a[001]




 eq \o\ac(○,2) [image: image12.png]> [110] > 2[127] + £ [211]



 

3. 假设某面心立方晶体可以开动的滑移系为（11[image: image14.png]


）、[011]，请回答：

（1） 给出滑移位错的单位位错柏氏矢量；

（2）若滑移位错为纯刃位错，请指出其位错线方向；若滑移位错为纯螺位错，其位错线方向又如何？

[image: image1.png]


4. 若将一块铁由室温20℃加热至850℃，然后非常快地冷却到20℃，请计算处理前后空位数变化（设铁中形成1mol空位所需的能量为104675J，气体常数为8.314J/mol·K）。

5. 已知三元简单共晶的投影图，见附图。
（1） 请画出AD代表的垂直截面图及各区的相组成（已知TA>TD）；

（2） 请画出X合金平衡冷却时的冷区曲线，及各阶段相变反应。

 三、综合分析题：（共50分，每小题25分）

1. 请对比分析加工硬化、细晶强化、弥散强化、复相强化和固溶强化的特点和机理。

2. 请根据所附二元共晶相图分析解答下列问题：

[image: image43.bmp] eq \o\ac(○,1) 分析合金I、II的平衡结晶过程，并绘出冷却曲线；

 eq \o\ac(○,2) 说明室温下I、II的相和组织是什么？并计算出相和组织的相对含量；

 eq \o\ac(○,3) 如果希望得到共晶组织和5%的β初的合金，求该合金的成分；
 eq \o\ac(○,4) 分析在快速冷却条件下，I、II两合金获得的组织有何不同。

2006年西北工业大学硕士研究生入学试题
一、简答题（每题 10 分，共 50 分） 

1. 试从结合键的角度，分析工程材料的分类及其特点。

2. 位错密度有哪几种表征方式？

3. 陶瓷晶体相可分为哪两大类？有何共同特点？

4. 冷轧纯铜板，如果要求保持较高强度，应进行何种热处理？若需要继续冷轧变薄时，又应进行何种热处理？

5. 扩散激活能的物理意义为何？试比较置换扩散和间隙扩散的激活能的大小。

二、作图计算题（每题 15 分，共 60 分） 

1. 已知碳在γ-Fe中扩散时，D0＝2.0×10-5m2/s，Q＝1.4×105J/mol。当温度由927℃上升到1027℃ 时，扩散系数变化了多少倍？（气体常数R=8.314 J/(mol·K)）
2. 已知某低碳钢σ0=64KPa，K=393.7，若晶粒直径为50μm，该低碳钢的屈服强度是多少？

3. 试计算 BCC 晶体最密排面的堆积密度。

4. [image: image16.png][011]



和[image: image18.png][112]



均位于FCC铝的（111）晶面上，因此理论上（111）[image: image20.png][011]



和（111）[image: image22.png][112]



的滑移均是可能的。

 eq \o\ac(○,1) 画出（111）晶面及单位滑移矢量[image: image24.png][011]



和[image: image26.png][112]



。

 eq \o\ac(○,2) 比较具有此二滑移矢量的位错的能量。

三、综合分析题（每题 20 分，共 40 分）

1. 试从晶界的结构特征和能量特征分析晶界的特点。
2. 试分析冷塑性变形对合金组织结构、力学性能、物理化学性能、体系能量的影响。
2007年西北工业大学硕士研究生入学试题
一、简答题（每题10分，共50分）
1. 请说明什么是全位错和不全位错，并请写出FCC、BCC和HCP晶体中的最短单位位错的柏氏矢量。
2. 已知原子半径与晶体结构有关，请问当配位数降低时，原子半径如何变化？为什么？
3. 均匀形核与非均匀形核具有相同的临界晶核半径，非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，为什么非均匀形核比均匀形核容易？
4. 原子的热运动如何影响扩散？
5. 如何区分金属的热变形和冷变形？
二、作图计算题（每题15分，共60分）
1. 已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23J/K）
2. 请计算简单立方晶体中，（111）和（[image: image28.png]111



）的夹角。
3. 请判定在FCC晶体中下列位错反应能否进行：
[image: image30.png]2[101] +§[iz1] ag [111]




4. 试画出立方晶体中的(123)晶面和[3[image: image32.png]


6]晶向。
三、综合分析题（共40分）
[image: image44]1. 如附图所示，请分析：（24分）
 eq \o\ac(○,1) 两水平线的反应类型，并写出反应式；
 eq \o\ac(○,2) 分析Ab、bg′、g′d′、d′、d′h′、h′e、eB七个区域室温下的组织组成物（j点成分小于g点成分）；
 eq \o\ac(○,3) 分析I、II合金的平衡冷却过程，并注明主要的相变反应；
 eq \o\ac(○,4) 写出合金I平衡冷却到室温后相组成物相对含量的表达式及合金II平衡冷却到室温后组织组成物相对含量的表达式。
2. 请对比分析回复、再结晶、正常长大、异常长大的驱动力及力学性能变化，并解释其机理。（16分）
2008年硕士研究生入学考试试题

一、简答题（每题10分，共60分）
1. 固态下，无相变的金属，如果不重熔，能否细化晶粒？如何实现？
2. 固体中有哪些常见的相结构？
3. 何谓平衡结晶？何谓非平衡结晶？
4. 扩散第一定律的应用条件是什么？对于浓度梯度随时间变化的情况，能否应用扩散第一定律？
5. 何为织构？包括哪几类？
6. 什么是成分过冷？如何影响固溶体生长形态？
二、作图计算题（每题15分，共60分）
1. 请分别写出FCC、BCC和HCP晶体的密排面、密排方向，并计算密排面间距和密排方向上原子间距。
2. 请绘出面心立方点阵晶胞，并在晶胞中绘出（110）晶面；再以（110）晶面平行于纸面，绘出（110）晶面原子剖面图，并在其上标出[001]，[image: image34.png]


，[image: image36.png][111]



晶向。
3. 已知H70黄铜在400℃时完成再结晶需要1小时，而在390℃下完成再结晶需2小时，请计算在420℃下完成再结晶需要多长时间？
4. 一个FCC晶体在[image: image38.png][123]



方向在2MPa正应力下屈服，已测得开动的滑移系是（111）、[image: image40.png][101]



，请确定使该滑移系开动的分切应力τ。

三、综合分析题（30分）
1. 请根据Fe-Fe3C相图分析回答下列问题：（17分）
 eq \o\ac(○,1) 请分析2.0wt.%C合金平衡状态下的结晶过程，并说明室温下的相组成和组织组成。
 eq \o\ac(○,2) 请分析2.0wt.%C合金在较快冷却，即不平衡状态下，可能发生的结晶过程，并说明室温下组织会发生什么变化。
 eq \o\ac(○,3) 假设将一无限长纯铁棒置于930℃渗碳气氛下长期保温，碳原子仅由棒顶端渗入（如图所示），试分析并标出930℃ 和 缓冷至室温时的组织分布情况。（绘制在答题纸上）
[image: image41.jpg]cEF
=
C

=8




2. 图示Cu-Cd二元相图全图及其400℃～600℃范围的局部放大：（13分）
[image: image42.jpg]LLAS

10

20

¥

Xce (%)
P

0 @ W 8 %0





 eq \o\ac(○,1) 请根据相图写出549℃、547℃、544℃、397℃和314℃五条水平线的三相平衡反应类型及其反应式；
 eq \o\ac(○,2) 已知β相成分为wcd =46.5％，400℃时γ相的成分为wcd =57％，请计算400℃时wCd＝50％合金的相组成。













































 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


( 1 (                    [image: image45.png]


([image: image46.png]


((  liwx@live.cn

[image: image45.png][image: image46.png][image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


