2002材料化学试题   

                                                   姓名__________    学号__________
试题一 填空(25分)
1) 扩散通量的单位是g(或mol)/(cm2/s)，扩散系数与电导率的关系为
D=σkBT/C(Ze)2。
2) 自扩散是指体系中分子或原子由于热运动引起的无规行走过程。
3) 非化学计量化合物一般分为缺阳离子，缺阴离子，阳离子过剩，阴离子过剩四种形式。
4) 固相反应的特点是反应在界面上进行，反应速度是温度，时间和空间的函数。
5) 比表面的单位是m2/g，与粉体物质的粒径呈反比。
6) 菲克第二定律适用于求解质点浓度分布随时间和空间而变化的非稳态过程的扩散问题。
7) 固体表面自由能的定义是在等温,等压及组分不变的条件下将内部原子(分子)移到表面而扩展单位表面所做的可逆功。
8) 当一固相与液相在等温，等压条件下发生润湿时，体系自由能应下降。
9) 本征缺陷包括氟兰克儿和肖特基。
10) 淌度的定义为在单位力作用下扩散质点的速度。
试题二（10分）
采用固体电解质法测MoO2的标准生成自由能，可以用下面电池反应

Mo + MoO2｜(ZrO)0.85(CaO)0.15｜NiO + Ni

当温度为1173K时 测得E = 284.7mV,

已知：NiO的标准自由能为 －234300 ＋ 84.94T ( J/mol)。
a)请设计测试装置的示意图，b)计算1173K时MoO2的标准生成自由能（ F ＝ 96490 ）-379000J/mol, c)简述测试原理。
答：见2001年试题31

试题三（10分）
 在Ar气氛及1600℃下氧化铝的表面张力为0.9J/m2，液态铁的表面张力为1.72J/m2，两相润湿角为144.48°。试问：1〕氧化铝是否可以自发分散到液态铁中，2〕利用向钢水中吹氩气可以脱氧化铝超细夹杂物的原理是什么，3〕如果在此条件下将1000个粒径为10(m的氧化铝球分散入液态铁中至少要对体系做多少功。
答：1）不可以

2）降低固液界面表面能

3）cosθγFe-Ar+γFe-Al2O3=γAl2O3-Ar

     γFe-Al2O3=0.9-cos(144.48°)1.72=2.3J/m2
W=1000×4πr2(γFe-Al2O3－γAl2O3-Ar)=4.4×10-7J
试题四(5分)

请叙述在利用化学气相反应法制备材料时，气相分压对材料形态的影响。

答：低分压时生成薄膜，略高是生成晶须或结晶，高分压时均匀形核生成粉状颗粒。
试题五（5分）

请说明利用氧化钛陶瓷制备高温气体传感器（测气体氧分压）的原理和主要反应。

答：TiO2为缺阴离子型化合物，易在还原气氛下失氧：
[image: image1.wmf])

exp(

RT

G

K

D

-

=


[image: image15.wmf]]

[

]

][

[

2

,

2

1

2

O

O

O

O

e

K

V

p

·

·

=


上述反应实质为
[image: image16.wmf]V

O

O

e

O

O

·

·

+

+

­

®

,

2

2

2

1


平衡时：
又由
[image: image24.wmf]­

+

+

+

®

+

·

·

2

,

2

1

3

2

4

2

O

O

O

Ti

O

O

Ti

O

i

T

V

Ti

，在一定温度时，
[image: image2.wmf]]

[

O

O

→100%，
[image: image3.wmf]]

[

V

O

·

·

=
[image: image4.wmf]2

1



 EMBED Equation.3  [image: image5.wmf]]

[

,

e

，
[image: image6.wmf]]

[

,

e



 EMBED Equation.3  [image: image7.wmf]µ



 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]p

O

6

1

2


故TiO2电导率和氧分压有
[image: image9.wmf]d



 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf]µ



 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]p

O

6

1

2

的关系，
所以可以通过电导率的变化反映出氧分压的变化

试题六（5分）
分别说明扩散与传质的区别，扩散系数和传质系数的单位，扩散和传质的驱动力。

答：扩散是分子或原子的扩散行为，船只是包括宏观流动和微观流动和围观扩散行为的物质迁移；扩散系数的单位为cm2/s或m2/s，传质系数的单位为cm/s；扩散的驱动力是体系中存在化学位梯度，传质的驱动力是浓度差。
试题七（5分〕
请标出以下几种状态的固相表面的过剩自由能、表面蒸气压和表面下空位浓度的大小顺序。
         a              b               c               d              e 
[image: image17.wmf]­

+

+

+

®

+

·

·

2

,

2

1

3

2

4

2

O

O

O

Ti

O

O

Ti

O

i

T

V

Ti

[image: image18.wmf]5CO(g)

)

精

Fe(

Fe(CO)5(g)

Fe(CO)5(g)

5CO(g)

)

粗

Fe(

C

280

~

200

,200atm

200

o

+

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

+

铁

铁

，常压

℃

[image: image19.wmf]4CO(g)

)

精

镍

Ni(

(g)

Ni(CO)

(g)

Ni(CO)

4CO(g)

)

粗

镍

Ni(

C

200

~

180

4

4

常

压

C,

80

~

50

o

o

+

¾

¾

¾

®

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

+

[image: image20.wmf]4CO(g)

)

精

镍

Ni(

(g)

Ni(CO)

(g)

Ni(CO)

4CO(g)

)

粗

镍

Ni(

C

200

~

180

4

4

常

压

C,

80

~

50

o

o

+

¾

¾

¾

®

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

+

[image: image21.wmf]]

[

]

][

[

2

,

2

1

2

O

O

O

O

e

K

V

p

·

·

=

[image: image22.wmf]5CO(g)

)

精

Fe(

Fe(CO)5(g)

Fe(CO)5(g)

5CO(g)

)

粗

Fe(

C

280

~

200

,200atm

200

o

+

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

¾

¾

¾

¾

®

¾

+

铁

铁

，常压

℃

[image: image23.wmf]V

O

O

e

O

O

·

·

+

+

­

®

,

2

2

2

1



ΔGx：c>a>b>e>d
ΔC： d>e>b>a>c
ΔP： c>a>b>e>d
试题八（5分）
从热力学角度说明粉体可以烧结成块体的条件，或驱动力。

答：粉体的表面自由能大于烧结体的界面自由能

试题九（5分）
简述采用湿化学法掺杂氧化铈的氧化锆陶瓷粉体的制备工艺。
答：将ZrOCl2·8H2O在水中溶解并加入CeCl3溶液，之后加入氨水共沉淀，反应方程式：Zr4++4OH-→Zr(OH)4↓ ； Ce4++3OH-→Ce(OH)3↓将沉淀过滤，加热脱水，高温焙烧再粉碎的到ZrO2+Ce2O3
试题十（5分）
试解释可以使溶胶稳定悬浮和聚沉的主要原理。
答：实在不知道应该怎么答。
试题十一 (5分)
1) 什么叫化学迁移反应，2)分别写出制备高纯铁和镍的主要反应与工艺流程。

答：化学迁移反应即在一定条件下使不纯金属化合物与一种物质反应，生成气态或挥发性的化合物；与不纯物质分离，此挥发性金属化合物在另一条件下分解出纯金属与原来的反应物质，后者可以循环使用。
    制备高纯镍：


制备高纯铁：


试题十二 (5分)
实验发现：将氧化锆加入到氧化钇中去，a)随氧化锆的加入量增加材料密度增加，b) 随氧化锆的加入量增加材料密度减小，根据实验现象请分别写一个合理的缺陷反应方程式。

答：见2001年试题11
试题十三 (5分)
请简述导出以下两个固相反应动力学方程式时的物理模型及所适用的反应条件。


[image: image12.wmf]x

K

dt

dx

=

  和 
[image: image13.wmf])

(

x

R

x

KR

dt

dx

-

=


答：见2001年试题10
试题十四(5分)
解释：在不锈钢冶炼时，钢水与炉渣间存在如下反应平衡，当平衡常数一定时，如何才能使得钢水中的C浓度降低，而Cr浓度升高。


[image: image14.wmf][

]

(

)

[

]

C

O

Cr

CO

Cr

2

3

2

2

3

4

3

2

+

=

+

，

式中 (Cr(和(C(表示溶入钢水中的元素，（Cr2O3）表示溶入炉渣中。

答：加入Cr2O3
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








_1387575522.unknown

_1387575595.unknown

_1387575751.unknown

_1387575666.unknown

_1387575683.unknown

_1387575740.unknown

_1387575628.unknown

_1387575615.unknown

_1387575568.unknown

_1085085562.unknown

_1387575296.unknown

_1387575421.unknown

_1230059657.unknown

_1387008832.unknown

_1085152031.unknown

_1085085352.unknown

