1998年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题

1:试回答以下问题:
   ①画出立方晶系的(121)面及[121]方向;画出六方晶系的(1211)面及[2111]方向.注意红色标记的几个数字上面要加横线,说明是负向。
   ②什么是晶带?六方晶系中的(1121),(1211),(3211)及(1122)晶面哪些属于[1123]晶带?(10分)
2:根据纯金属结晶的临界晶核半径,说明细化铸态金属晶粒的方法,并分析原因。(10分)
3:什么是成分过冷?画出示意图,阐述成分过冷形成,并说明成分过冷形成,并说明成分过冷对晶体长大方式及铸锭组织的影响。(20分)
6:什么是第Ⅰ,第Ⅱ类回火脆性:产生条件,原因是什么?如何避免与消除。
7:以共析碳钢片状珠光体为例说明奥氏体形成过程(着重论述奥氏体晶体长大过程,试画出示意图)。(20分)


备注:由于没有安装Microsoft公式3.0公式编辑器,由几个数字没有编辑好,不过用红色已经标记出来了,大家自己注意,4,5题由于涉及到图,不好编辑,又个人觉得太偏的题目故没有编辑下来,见谅~~

1999年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题

1:在立方晶系中,画出通过(0,0,0),(0,1,0),(1/2,1,1)三点的[120]晶向。(15分)
2:试阐述纯金属和固溶体合金结晶条件及长大方式的异同点。(15分)
3:根据Fe-Fe3C相图,指出铁碳合金中的渗碳体由哪五种?说明它们的形成条件(成分,温度)与形态特点,并计算它们在铁碳合金中的最大含量(%)(20分)
4:根据组元间互不溶解的三元共晶相图的投影图,说明O成分的合金平衡结晶过程,并计算出室温下该合金的相组织组成物的相对含量。(10分)
5:试阐述强化金属的各种基本方法及机制。(15分)
6:试述共析钢淬火后在回火过程中的组织转变过程,写出三种典型的回火组织。(15分)
7:含碳量为1.2%的碳钢其原始组织为片状珠光体加网状渗碳体,为了获得回火马氏体加粒状渗碳体组织,应采用哪些热处理工艺?写出工艺名称和工艺参数(加热问题,冷却方式)。注:该合金的Ac1=730℃,Accm=820℃。


备注:4题由于自己不会画图,所以没有图提供给大家,很抱歉,但是如果大家使用〈〈金属学与热处理〉〉(哈工大出版社出版的,第三版)将其课后相关习题搞懂的话,对于考试就没有任何问题的。

