哈尔滨工业大学

二〇一一年硕士研究生入学考试试题

考试科目：金属学与热处理  报考专业：材料加工工程等

考生注意：答案务必写在答题纸上，并标明题号。答在试题上无效。

（抄在准考生证上带出来的，若干题目没有来的及细抄）

一、选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个或一个以上正确的答案，写在题号后的括号内，例如，写作：一、18.（①③④）。正确的答案没有选全或选错的，该题无分，每题2分，共40分）。

1．当冷却到AC3温度时，亚共析钢中的奥氏体转变为铁素体，这种转变可称为（        ）：

①多晶型转变  ②重结晶  ③同素异晶转变   ④再结晶；

2．一条曲折的位错线，        。（        ）：

①具有唯一的位错类型  ②具有唯一的柏氏矢量  ③位错类型和柏氏矢量处处相同  ④位错类型和柏氏矢量处处不同；

3．在883°C时，纯钛由体心立方晶格转变为密排六方晶格，若原子半径不变，则单位质量的钛发生上述转变时其体积（        ）：

①将膨胀  ②将收缩  ③变化率约为－8.1%  ④变化率约为8.8%；

4．铜导线在室温反复弯折，会越变越硬，并很快发生断裂，而铅丝在室温经反复弯折却始终处于较软的状态，其原因是（        ）：

①铜发生加工硬化，不发生再结晶  ②铜不发生加工硬化，也不发生再结晶  ③铅发生加工硬化，不发生再结晶  ④铅发生加工硬化，也发生再结晶

5．六方晶系的[210]晶向指数，若改用四坐标轴的密勒指数标定，可表示为（        ）：  ①[100]    ②[010]    ③[100]    ④[001]

6．以[112]为晶带轴的共带面为（        ）：

①（1 1 1）  ②（1 1）  ③（1）  ④（1 0）

7．对于亚共析钢，淬火后为获得细小的马氏体和和少量残余奥氏体组织，适宜的淬火加热温度为（        ）

①Ar1+30~50°C  ②AC3+30~50°C  ③Ar3+30~50°C  ④Accm+30~50°C

8．影响淬火后马氏体组织的粗细的因素有（        ）：

①奥氏体化的加热温度和保温时间  ②母相奥氏体的晶粒度  ③合金元素  ④淬火冷却速度

9．在平衡冷却转变条件下，碳钢的显微组织中含有50%珠光体和50%铁素体，则此合金中（        ）：

①含碳量约为0.4%  ②含碳量约为0.8%

③铁素体含量约为94%  ④渗碳体含量约为94%

10．对于可热处理强化的铝合金，其热处理工艺通常为（        ）：

11．影响非均匀形核率的主要因素（        ）

12．下贝氏体是（        ）

13．二次结晶（        ）

14．实际金属一般表现出各向同性，这是因为实际金属为（        ）

15.  合金元素碳溶入铁素体，将引起铁素体（        ）

16.  复相合金中，一相为硬脆的金属化合物分布在金属基体上，对合金的强韧性最为有利的组织形态是（        ）

17.  在三元相图中（        ）

18.  具有粗糙界面的固溶体合金在正温度梯度下（        ）

19.  拉伸单晶体时，滑移面转向（        ）时最易产生滑移。

20.  伪共晶区（        ）

二、判断题（每题6分，共12分）

三、简答题（每题10分，共40分）

1、以共析钢为例说明奥氏体的形成过程及影响奥氏体晶粒长大的因素。

2、晶界和相界有何区别？怎样对它们进行分类？

3、什么是钢的回火脆性？产生的原因是什么？如何抑制和消除？

4、以Al-4%Cu合金为例，说明过饱和固溶体合金时效脱溶过程及其力学性能的变化规律。

四. 综合题（1题28分，2题30分）

1．(1)画出Fe-Fe3C相图示意图

(2)分析含碳量为Wc＝5%的过共析白口铸铁平衡结晶过程，画出冷却曲线，标明每一阶段该合金的显微组织示意图

(3)分别计算室温下，该合金中一次渗碳体、共晶渗碳体、二次渗碳体的相对含量

2. 图1为组元在固态下互不溶解的三元共晶合金相图的投影图。

(1)画出Ⅰ－Ⅰ位置的垂直截面图，并填写相区

(2)分析O点成分合金的平衡结晶过程，画出冷却曲线和室温下的组织示意图。

(3)写出该合金在室温组织下组织组成物的相对含量表达式