2012哈工大材料加工初试试题（金属学与热处理原理）
（试题是我抄在准考证上带出来的，版权归哈工大所有。强烈笔试那些拿这些资料卖钱的人！）
一、选择题（4×10）

1.影响金属结晶过冷度的因素

（1）金属本性，金属不同，其过冷度不同。

（2）金属纯度，纯度越高，过冷度越大

（3）冷却速度，速度越大，过冷度越大

（4）铸造模具所用材料，金属模具大于砂模的过冷度

2.图中斜线所示晶面的晶面指数（图不好画，答案选第4个）

（1）（120） （2）（102） （3）（201） （4）（012）
3.影响再结晶温度的因素与规律

（1）纯度越高，再结晶温度越低 （2）冷变形越大，再结晶温度越低

（3）加热速度越大，再结晶温度越低（4）金属本性，熔点越低，再结晶温度越低

4.塑性变形后的金属随加热问题上升，时间延长，可能发生的变化

（1）显微组织依次发生回复、再结晶和晶粒长大

（2）组织由缺陷较高的纤维组织向低缺陷的等轴晶转变

（3）内应力松弛或消除，应力腐蚀倾向减小

（4）强度、硬度下降，塑性、韧性上升

5.影响置换固溶体溶解度的因素

（1）尺寸差，原子尺寸差越小，溶解度越大

（2）电负性差，电负性差越小，溶解度越大

（3）电子浓度，电子浓度越小，溶解度越大

（4）晶体结构，晶格类型相同溶解度越大

6.六方晶系［010］晶向还用四坐标轴表示

（1）［-1-120］（2）［11-20］（3）［-12-10］（4）［-2110］
7.晶面（011）和（111）所在晶带轴

（1）［-110］（2）［1-10］（3）［01-1］（4）［-101］
8.调幅分解是固分解的一中特殊形式，其特征有

（1）一种固溶体分解为成分不同而结构相同的两种固溶体

（2）无形核、长大过程

（3）保持共格关系的转变

（4）一种同素异构转变

9.具有粗糙晶面的固溶体合金在正的温度梯度下

（1）以二维晶核方式长大（2）以螺型位错方式长大

（3）以垂直方式长大    （4）晶体形态可能呈树枝状

10.若某金属元素其键能越高，则

（1）熔点越高       （2）强度、模量越大

（3）其原子半径越小 （4）其热膨胀系数越小
二、判断题（5×4）

1.钢经加热转变得到成分单一、均匀的γ,随后水冷或者油冷的热处理工艺成为淬火，而采用空冷的工艺成为正火。

2.共析钢过冷γ连续冷却时，既可能发生珠光体转变，也可能发生贝氏体转变。

3.宏观内应力是由于塑性变形时，工件各部分之间的变形不均匀所产生的。

4.三元合金中最多可能出现四相平衡。
三、简答与计算（10×6）

1.体心立方晶格常数为a0，计算其滑移面，滑移方向上的原子密度。（保持两位有效数字）

2.比较高碳马氏体与下贝氏体的不同点。

3.简述铸锭三晶区的形成过程。

4.（1）分析4.3％的铁碳合金的平衡结晶过程，并画出组织示意图。

 （2）分别计算莱氏体中共晶渗碳体、二次渗碳体、共析渗碳体的含量。

5.何为临界变形度？在工业生产中的意义。

6.金属材料的锻造或热轧制温度的选择？其作用是什么？

四、综合（15×2）

1.含碳1.2％的过共析钢（Accm为850℃）制作一切削工具，其加工工艺过程为：缓冷，正火，球化退火，机械加工成形，淬火，低温回火。

（1）各热处理的目的？得到的组织？

（2）各热处理工艺的加热温度与冷却方式。
2.说明形变强化的概念、机理规律、方法和实际意义。

