小题可参见历年真题就行另外今年第6章是重点与难点

大题每个（10分）
1， 计算体心立方晶胞滑移面的面原子密度，滑移方向上的线原子密度。(晶格常数是a)

2， 简述高碳马氏体和下贝氏体的不同点。
3， 简述铸锭组织的形成（。三晶区）
4， 简述4.3%的铁碳合金金属结晶过程，画出组织示意图，并计算共晶渗碳体，二次渗碳体，共析渗碳体的百分含量。
5， 何为临界变形度，在工程上的应用意义。
6， 热轧与锻造的加工温度的制定的因素有哪些？工业生产中有哪些应用？

综合题每个（15分）

  1 含碳1.2%的一个切削刀具的工艺流程：锻造后缓冷+正火+球化退火+冷加工变形+淬火+低温回火；（1）、每一步热处理工艺的目的以及得到的组织（2）各个热处理工艺的工艺条件（加热温度和冷却方式）。
2形变强化的概念，机理，规律，工艺方法和在工业应用中的实际意义。
