金属学与热处理07年真题（100分）
题型与分值：
选择题，20个，20分。4个选项，多项选择不止一个答案。
判断题，5个，10分。
简答题，3个，30分。
综合题，4个，40分。

简答题：
1．        举例说明什么是组元，相，组织？（10分）
2．        纯金属与固溶体合金平衡结晶有什么相同点和不同点？ （10分）
3．        临界变形度对金属再结晶后的组织和性能有什么影响？（10分）

综合题：
1．        画出Fe-C相图，标明多相区的相，一次渗碳体，二次渗碳体，三次渗碳体，共晶渗碳体，共析渗碳体形成条件，组织结构，晶体结构有什么相同点和不同点?合金中的二次渗碳体的最大含量多少？（15分）
2．        铝的密度是2.96g/cm3,假设其中只有肖脱基空位，求空位浓度?(阿伏加德罗常数6.02*1023，铝的原子量是26.96，铝的点阵常数0.4049)  （5分）
3．        分析O点的结晶过程？求O点在室温下组织的组成物与百分比？（10分）


4．        正火与淬火加热的温度范围？用T12号钢（含碳量1.2%）制作锯条，写出热处理的工艺名称，冷却方法，加热温度，写出最终获得的组织及其性能特点？（10分）

判断题：
1．        过冷度越大，形核率与线长大速率的比值越大，则获得的晶粒越细小。（  ）  （2分）
2．        金属以及合金由液态转变为固态的过程称为结晶，是一个典型的相变过程。（  ）  （2分）
3．        金属铸件可以通过再结晶退火来达到细化晶粒的目的。
4．        回复退火可以有效的消除冷变形金属的内应力。
5．        几乎所有的钢都会产生第一类回火脆性，若回火后采用快冷的方式可以避免此类脆性。（  ）  （2分）

选择题: （每题1分）
1．        当加热到A3温度（即为GS线对应的温度），亚共析钢中的奥氏体转变为铁素体，这种转变可称为（             ）。
A．同素异晶转变  B. 重结晶    D. 再结晶  E. 结晶
2．        若面心立方晶体的晶格常数为a，则其八面体间隙（             ）。
A．        是不对称的  B. 是对称的 C. 位于面心和棱边中点 D. 位于体心和棱边中点
3.在912℃ （其晶格常数为0.02464nm）转变为 （其晶格常数为0.0486nm）时的休积（             ）。
A膨胀；B收缩；C不变；D不能确定
4.渗碳体是一种（             ）
A间隙相；B金属化合物；C 间隙化合物D固溶体
5.六方晶系的[100]晶向指数，若改用四坐标轴的密勒指数标定，可表示为（             ）。
A ；B ；C ；D＝1负210；
6.晶面（110）和（1负11）所在的晶带，其晶带轴的指数为（             ）
A 负112   B 1负12   C 02负1  D0负12
7.对于平衡状态下的亚共析钢，随着含碳量的增加，其
A．硬度，强度均升高  B。硬度下降，塑性升高
C．塑性，韧性均下降  D。强度塑性均不变
8. 固溶体合金与共晶合金相比，固溶体合金通常具有如下特性
A．铸造性好  B。锻造性好  C。焊接性好  D。机械加工性好
9．含碳量1％的碳钢平衡结晶到室温，则在室温下该合金中
A相组成物为铁素体和渗碳体  B。组织组成物是铁素体和二次渗碳体
C  珠光体含量为96％     D 铁素体总含量为85%
10为获得细小的晶粒的铝合金，可采用如下工艺
A  固溶处理  B  变质处理  C  调质处理  D  冷变形和中间退火
11. 经冷变形的金属随后加热到一定温度将会发生回复再结晶，这是一个
A  低位错密度的晶粒取代高位错密度的晶粒的过程
B  也是一个形核和长大的过程
C 是一个典型的固态相变的过程
D也是重结晶过程
12 . 下贝氏体是
A含碳量饱和的单相铁素体  B呈现竹叶状
C呈现羽毛状   D  含碳过饱和的片状铁素体和碳化物组成的复相组织
13 铸铁和碳钢的主要区别在于组织中是否有
A渗碳体  B  珠光体  C  铁素体  D  莱氏体
14调幅分解是固溶体分解的一种特殊形式
A一种多晶形转变
B形核和长大的过程
C无形核的直接长大过程
D一种固溶体分解位成分不同而结构相同的两种固溶体
15 碳渗入γ- Fe中形成间隙固溶体，成为
A铁素体 B 奥氏体 C  马氏体  D 索氏体
16 通常情况下，随回火温度的升高，淬火钢的
A强度下降 B 硬度下降 C 塑性提高 D 韧性基本不变
17 影响固溶度的主要因素有
A溶质和溶剂原子的原子半径差
B 溶质和溶剂原子的电复性差
C 溶质元素的原子价
D电子浓度
18 具有光滑界面的物质在负的温度梯度下长大时
A以二维晶核方式长大
B 以螺旋方式长大  
C 以垂直方式长大
D 呈现树枝状结晶
19 利用三元相图的变温界面图可以
A 确定三元合金平衡相的成分
B 定性分析三元合金的平衡结晶过程
C确定平衡相的含量
C应用杠杆定律和重心法则
20 马氏体具有高强度的原因
A固溶强化 B相变强化C 时效强化  D 细晶强化