1994年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题

1：论述铁碳合金平衡组织中铁素体和渗碳体的形态，特征和数量对合金组织和性能的影响。（15分）

2：非均匀形核比均匀形核更容易进行的原因是什么？（15分）

4：试述金属的热加工对其组织性能有何影响？（15分）

5：试述马氏体的强韧性。（15分）

7：试述晶体长大方式及其影响因素。（15分）

8：试述淬火钢的回火转变，阐明硅提高回火抗力的本质，以及钨，钒造成二次硬化的原因。（10分）

备注：3，6题由于涉及到图，不好编辑，又个人觉得太偏的题目故没有编辑下来，见谅~~
