1998年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：试回答以下问题：

   ①画出立方晶系的（121）面及［121］方向；画出六方晶系的（1211）面及［2111］方向.注意红色标记的几个数字上面要加横线，说明是负向。
   ②什么是晶带？六方晶系中的（1121），（1211），（3211）及（1122）晶面哪些属于［1123］晶带？（10分）

2：根据纯金属结晶的临界晶核半径，说明细化铸态金属晶粒的方法，并分析原因。（10分）

3：什么是成分过冷？画出示意图，阐述成分过冷形成，并说明成分过冷形成，并说明成分过冷对晶体长大方式及铸锭组织的影响。（20分）
6：什么是第Ⅰ，第Ⅱ类回火脆性：产生条件，原因是什么？如何避免与消除。

7：以共析碳钢片状珠光体为例说明奥氏体形成过程（着重论述奥氏体晶体长大过程，试画出示意图）。（20分）

备注：由于没有安装Microsoft公式3.0公式编辑器，由几个数字没有编辑好，不过用红色已经标记出来了，大家自己注意，4，5题由于涉及到图，不好编辑，又个人觉得太偏的题目故没有编辑下来，见谅~~
