	姓名：　　　　　　　　　　报考学科、专业：　　　　　　　　　　　　　　准考证号码：　　　　　　　　　　　　　　

	密封线内不要写题


华中科技大学

 二O O五招收硕士研究生入学考试试题

考试科目：材料成形原理　　　　　　　　　　　　
适用专业：材料加工工程　　　　　　　　　　　　

(除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试

题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回)

	注意：本试卷分A、B、C、D四部分，其中A卷为必作题卷，B、C、D卷为选作题卷(任选其中一卷)，各卷满分为75分，总分150分。

例如：A卷(75分)＋B卷(75分)＝150分；或：A卷(75分)＋C卷(75分)＝150分

      或：A卷(75分)＋D卷(75分)＝150分。

A卷(75分)

一、名词解释(2×5＝10分)

1.非均质形核；2.成分过冷；3.定向凝固；4.反应性气孔；5.带状偏析

二、简述题(8×5＝40分)

1.影响液态金属界面张力的主要因素是什么？

2.单相合金平面生长的条件是什么？

3.防止凝固组织产生缩孔缩松的途径主要有哪几种？

4.为什么使用碱性焊条比酸性焊条对工件表面铁锈（FeO•nH2O）更敏感？

5.如何消除焊件内部的残余应力？

6.熔焊接头和钎焊接头在连接机理上有何区别？

7.焊接工艺参数（有效热功率q和焊接速度v）对低碳钢薄板焊接（平对接焊缝）的温度场有何影响？

8.低碳钢焊缝的室温组织是什么？




试卷编号：416 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　3 　页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　1 　页
	三、(6分) 何谓一阶张量？何谓二阶张量？

四、(6分) 何谓塑性指标，它是否具有普遍与绝对的意义？

五、(6分) 试写出计算摩擦应力的两个常用公式。

六、(7分) 在金属塑性加工的理论分析中，常将实际的金属材料分成哪几种材料模型？并画出对应的真实应力－应变曲线的示意图。

B卷(75分)

焊   接

(分析计算题)

一、(20分) 已知焊条药皮质量系数为0.4，焊丝含Mn量为9%，其过渡系数为0.8，母材含Mn量为1.5%，熔合比为0.2。要求焊缝中Mn≥12%以确保其耐磨性能，药皮中要加入多少含Mn量为75%的锰铁合金粉？

二、(20分) 在焊接工艺中，合金化的目的是什么？常采用哪几种合金化方式？

三、(20分) 16Mn焊接HAZ的组织区域有哪几种？分别分析它们的形成条件。

四、(15分) 焊缝金属中，氢的影响主要体现在哪几个方面？如何减少焊缝金属中氢的含量？

C卷(75分)

金属塑性成形力学

1、 (21分) 试从等效应力
[image: image1.wmf]s

的定义式出发，证明：


[image: image2.wmf]''

3

2

ijij

sss

=


    式中，
[image: image3.wmf]'

ij

s

是应力偏张量。

二、(33分) 设有薄壁圆筒，半径为r，两端面是半径为r的薄壁半球壳，设壁厚全部为t<<r，承受内压P，如下图所示。设圆筒为Mises刚塑性材料，屈服应力为σs。试求：

    (1) 忽略径向应力σr，确定圆筒与半球壳哪一部分先屈服？

    (2) 设屈服时的塑性功率密度为c(c>0)，试求对应的应变速率张量？

[image: image4.png]





试卷编号：416 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共　 3　  页

	三、(21分)大圆筒拉深为小圆筒，如下图所示。设变形只发生在工件的圆锥面上，锥面与轴线的夹角为α，不计接触面上的摩擦应力，且忽略凹模出口处的弯曲效应，圆筒的厚度为t且在拉深时保持不变，设材料的真实应力为s，试用主应力法求拉深力。

[image: image5.png]Q
(=]





D卷(75分)

液态金属凝固学

1. (15分)细化凝固组织的生核剂主要有哪几类，其生核作用的机理分别是什么？

2. (20分)用Al-10%Cu合金浇注一水平细长试棒，使其自左至右单向凝固，并保持固－液界面为平面，当固相无Cu的扩散，液相中Cu均匀混合时，求：

(1) 凝固20%时，固液界面的
[image: image6.wmf]*

s

C

和
[image: image7.wmf]*

L

C

。

(2) 凝固完毕，共晶体所占比例。

(3) 如果凝固条件现改为完全平衡凝固，凝固后试棒中共晶体的数量有多少？

   (Al-Cu合金相图的主要参数：
[image: image8.wmf]33.0%

E

CCu

=

，
[image: image9.wmf]5.7%

sm

CCu

=

，
[image: image10.wmf]660

m

T

=

℃

，
[image: image11.wmf]548

E

T

=

℃

。)

3. (20分)何谓热力学能障和动力学能障？凝固过程是如何克服这两个能障的？

4. (20分)试述析出性气孔的特征、形成机理及主要防止措施。




_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

