2011年上海交通大学827材料科学基础试题真题（回忆版）
选择题有30道题，每题3分。都是基础题，需要对教材比较熟。
Nacl和金刚石的晶体结构为
a面心 b体心 c正交
spinodel分解时，浓度较高区域的化学势
a较高 b较低 c不确定
面心立方结构晶体(100)面上原子的配位数是
a12 b8 c4
晶体结构中旋转对称轴不包含几次对阵轴
a4 b5 c6
晶带定律适用的晶系类型是
a正交 b立方 c六方
金属单质的表面能和晶界能相比
a大 b小 c不确定
由二氧化钛制备三氧化二钛易出现
a间隙钛离子 b钛离子空位 c氧离子空位
玻璃生产工序中的退火的目的是
a增加透光度 b消除内应力 c改变折射率
双交滑移和F-R源，更有效的增殖机制为 
a前者 b后者 c不确定
热力学平衡状态下的金属单晶中
a 空位比间隙原子多 b c
下列具有更高自由能的是
a晶体 b准晶 c非晶
合金中的第二相粒子对晶粒长大的影响是 
a和二相粒子半径成正比，和体积数成反比 b c
此外，选择题还涉及冷变形金属回复阶段的主要变化，不能攀移的位错类型，非等量扩散中空位的移动方向，屈服现象的两种理论，离异共晶的问题，包晶时组元的扩散路径，多晶体变形需要的独立的滑移系个数， 皮革态介于哪两个力学状态之间，非晶的形成难易与玻璃化温度和平衡凝固温度之比的关系，薄膜生长类型的区分，三元共晶相图垂直截面图的用途等。
大题共6题，前三题分别为8分、14分、8分，后三题各10分。
第一题
（1）画出立方晶胞中的（1，1，-1）晶面和[ 2，2，3]晶向；
（2）画出六方晶胞中的（1，1，-2, 3）晶面和[-1，-1，2,3]晶向。
第二题
（1）面心立方晶体（111）面上单位位错a/2[-1，1，0]分解为2个不全位错，下列哪一个正确，并说明理由
1）a/2[-1，1，0] →a/6[-1，2，-1] +a/6[-2，1，1]
2）a/2[-1，1，0] →a/6[-1，2，1] +a/6[-2，1，-1]
（2）从能量角度说明其可行。
（3）证明面心立方拓展位错的宽度公式。（要求严格证明）题目给出了刃、螺型位错应力场公式。
第三题
求再结晶时间，最简单的那种，利用t2/t1=exp -Q/R（1/T1-1/T2）。
第四题
用菲克第一定律求扩散量的一个题。涉及用跃迁频率算扩散系数。
第五题
二元共晶相图题，画出过共晶的室温组织示意图；求正常凝固和平衡凝固共晶组织的相对量。
第六题
说明热塑性塑料和热固性塑料的区别。
