2000年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：已经纯钢的［110］(111)滑移系的临界分切应力ζc为1MPa，回答下列问题：

   ①要是(111)面上的错位沿［101］方向发生滑移，至少需要在［001］方向上施加多大的应力？

   ②说明此时(111)面上的位错能否沿［110］方向滑移。（计算结果保留两位有效数字）
3：什么是伪共晶，离异共晶？说明它们的形成条件，组织形态以及对材料力学性能的影响。

4：图2试为组元在固态下完全不溶的三元共晶合金相图的投影图，作Ab的变温截面图，并分析O点成分合金的平衡结晶过程，写出室温下的组织。

5：试阐述晶粒度对钢的力学性能的影响，用位错观点解释晶粒度对屈服强度的影响规律，简述所学过的细化晶粒的工艺方法。

6：什么是魏氏组织？简述魏氏组织的形成条件，对钢力学性能的影响规律及其消除方法。

7：用T10A（含碳量1.0%,Ac1=730℃, Accm=800℃）钢制造冷冲头模的冲头，试制订最终热处理工艺（包括名称和具体参数），并说明热处理各阶段获得何种组织以及热处理后的工件的力学性能特点。
