2001年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：分别写出体心立方晶格，面心立方晶格和密排六方晶格的滑移面，滑移方向和滑移系数目。在其它条件相同时，哪种晶体结构的晶体塑性最好？哪种最差？为什么？（10分）

2：什么是滑移？绘图说明在拉伸变形时，晶体滑移过程中的转动机制。（15分）

3：用45号钢（Wc=0.45%）制造机床主轴，要求具有良好的综合机械性能，请制订预备热处理及最终热处理工艺规程（包括工艺名称和具体工艺参数），并分别说明预备热处理及最终热处理后获得的显微组织。（Ac1=730℃, Accm=800℃）（15分）

4：A,B,C三组元的熔点tA>tB>tC,三个二元共晶温度tE 1>tE 2>tE 3, tC>tE 1,请回答下列问题：
  ①根据给出的三元共晶相图的投影图1，作出hk变温截面图；

  ②作出t=tE 2等温截面图。

5：画出由两个包晶反应，一个共析反应及一个包析反应所组成的二元合金状态图。（15分）

6：什么是均匀形核？什么是非均匀形核？非均匀形核时，球冠状晶核以及晶核与基底的关系如图所示，试推导出临界晶核曲率半径和形核功。（15分）

7：说明Al-4%Cu合金的过饱和固溶体在190℃时效脱溶过程及力学性能的变化。（15分）
