2015年东北大学材料工程835金属学与热处理真题
	名词解释：
离异共晶
成分起伏
间隙化合物
二次再结晶
调质处理
相变强化。
一共六个30分。

简答题

1:贝氏体，珠光体，马氏体转变的异同
2:面心立方滑移系
3:渗碳体在铁碳合金中有几种存在形式，并写出生成方式
4:为什么金属结晶要有一定的过冷度
5：FeMo合金的二元相图，写出上边标出区域的反应式并说明是什么反应。这个看看第三章第五节
6：cct曲线，和187页的类似，让写出不同冷却速度，最后生成物。
7：什么是热加工，冷加工。说出热加工过程中材料组织的变化。

三.分析题。两道各25分
1:什么是细晶强化，有哪些特点。说出制备，加工，处理时细化晶粒的方法。
2:含C2.5%的铁碳合金的凝固过程和生成物的计算。


2013年东北大学材料工程835金属学与热处理真题

名词解释：（5分*8=40分）

1.成分过冷2.晶内偏析3.脆性断裂4.上坡扩散5.魏氏组织6.回复与再结晶7.堆垛层错8.MS点和AS点
二、问答题：（10分*6=60分）
1.铝的晶体结构，写出其所有的滑移系
2.晶粒大小对性能的影响
3.纯金属结晶为什么一定要过冷
4.马氏体的结构和性能特征，说出力学性能的改善途径
5.C在奥氏体中的最大溶解度，为什么比在铁素体中的溶解度大
6.三元四相反应的自由度？以及其特征
三、考的是3%的铁碳相图，组织组成物和相组成物的计算（25分）
四、低碳钢固溶强化和析出强化的原理。以及实现上述强化的途径或方法（25分）
