哈尔滨工业大学
2012年硕士研究生入学考试试题
考试科目：金属学与热处理                         报考专业：材料成型及控制 焊接
考试科目代码：[825]                              是否允许使用计算器[否]
1． 选择题（每小题4分，共40分）
1. 影响结晶过冷度因素;
(1) 金属本性，金属不同，其过冷度大小不同 
(2) 金属的纯度，纯度越高，其过冷度越大
(3) 冷却速度，冷却速度越大，其过冷度越大
(4) 铸造模具所用材料，金属模具大于砂摸的过冷度
2. 图1中斜线所示晶面的晶面指数为：
(1) (1 2 0)       (2)（1 0 2）      (3) (2 0 1)       (4) (0 1 2)
[image: image1.png]B | e




3. 影响再结晶的因素与规律为：
(1) 纯度越高，再结晶温度越低       (2) 冷变形量越大，再结晶温度越低
(3) 加热速度越快，再结晶温度越低   (4) 金属本性，其熔点越低再结晶温度越低
4. 塑性变形后的金属随着加热温度的升高和时间的延长，可能会发生如下变化：
(1) 显微组织以此发生回复，再结晶和晶粒长大三个阶段
(2) 组织由缺陷密度较高的纤维形态转变为缺陷密度较低的等轴晶粒
(3) 内应力松弛或被消除，应力腐蚀倾向显著减小
(4) 强度，硬度下降，塑性，韧性提高
5. 影响置换式固溶体溶解度的因素有：
(1) 尺寸差：溶质与溶剂原子尺寸差越小，溶解度越大
(2) 电负性差：溶解度随电负性减小而增大
(3) 电子浓度：电子浓度越小，其溶解度越大
(4) 晶体结构：晶格类型相同，溶解度越大
6. 六方晶系的[0 1 0]晶向指数，若改用四坐标轴的密勒指数标志，可表示为：
(1) [¯1 ¯1 2 0]  (2) [1 1 ¯2 0]  (3) [¯1 2 ¯1 0]  (4) [¯2 1 1 0] 
7. 晶面(0 1 1)和(1 1 1)所在的晶带，其晶带轴的指数为：
(1) [¯1 1 0]       (2) [1 ¯1 0]      (3) [0 1 ¯1]       (4) [¯1 0 1]
8. 调幅分解是固体分解的一种特殊形式，其特征可描述为：
(1) 一种固溶体分解为成分不同而结构相同的两种固溶体
(2) 无形核与长大过程的转变
(3) 保持共格关系的转变
(4) 一种同素异构转变
9. 具有粗糙界面的固溶体合金在正温度梯度条件时：
(1) 以二维晶核方式生长               (2) 以螺型位错方式长大
10. 以垂直方式长大                   (4) 晶体形态可能呈树枝状
11. 某金属元素其键能越高，则：
(1) 其熔点也越高                     (2) 强度，模量也越高
(3) 其原子半径越小                   (4) 其热膨胀系数越小
2． 判断题(用 T和F表示，每小题5分，共20分)
1. 钢经加热转变得到成分单一，均匀的奥氏体组织，随后采用水冷或油冷的处理工艺称为淬火；而采用空气中冷却的处理工艺称为正火。
2. 共析钢过冷奥氏体在连续冷却过程中，既可能发生珠光体转变和马氏体转变，也可能发生贝氏体转变。
3. 宏观内应力是由于塑性变形时，工件各部分之间的变形不均匀所产生的。
4. 三元合金中最多可能出现四相平衡。
3． 简答与计算题(每题10分，共60分)
1. 体心立方晶格常数为a。,试计算体心立方晶格滑移系中滑移面的原子密度和滑移方向上的线密度。(结果保留两位有效数字)
2. 比较高碳钢马氏体和下贝氏体的不同点。
3. 简述铸锭三晶区的形成过程。
4. (1) 分析含碳4.3%的铁碳合金的平衡结晶过程，并画出组织示意图;
(2) 分别计算莱氏体中共晶渗碳体，二次渗碳体，共析渗碳体的含量。(结果保留两位有效数字)
5. 何为临界变形度？其在工业生产中有何意义？
6. 金属材料的锻造或热轧制的温度如何选择？锻造或热轧制的作用是什么？
4． 综合题(每题15分，共30分)
1. 用含碳1.2%过共析钢(其Accm =850°C)制作一个切削工具，其加工工艺过程为：锻造后缓冷→正火→球化退火→机加工成形→淬火→低温回火。(1) 各热处理的目的是什么? 得到什么组织？ (2) 写出各热处理工艺的加热温度和冷却方式。
2. 说明形变强化的概念，强化的机理，强化的规律，强化的方法以及形变强化在生产中的实际意义。
