
  本试题是本人考试时抄录在准考证上的，选择题没有抄录与名词解释没有抄录，这些也比较简单，平时多看点资料都不难，总体来说考试难度不大，希望对考研同学有所帮助
                       材料结构与缺陷

一、单选

二、简答

1、 何谓非对称倾斜晶界

2、 何为有序固溶体，有序化的基本条件

三、计算

1、二无共晶相图相关

2、计算题心立方晶体八面体间隙沿＜100＞方向间隙半径

四、综论
1、SIC晶体结构

（1）画单胞，指出C原子位置

（2）所属晶系，空间点阵类型

（3）原子结合键类型及特点

（4）原子配位数，晶胞中的原子数

（5）画出晶胞中四个同类原子组成的四面体，并标明各个面的晶面指数

（6）

2、柏氏常量有关计算

                       材料力学性能

五、名词解释

六、多选

七、简答

1、工程应力、真应力，工程应变、真应变之间关系并说明如何根据塑性指标判断拉伸试验是否发生颈缩
2、简述硬度的物理意义、工程意义，为何维氏硬度试验被视为标准硬度试验方法

3、为何塑性变形的微观机制是切应力作用下的切应变，绘图说明为何拉伸试样在单向正应力作用下可以发生塑性正应变

4、绘出示波冲击曲线，分析冲击断裂过程并简要说明为何冲击韧性没有明确的物理意义

5、试绘图说明疲劳裂纹扩展速率的控制因素变化规律与Paris方程的工程应用

八、综应
1、对具有中心穿透裂纹并在垂直于裂纹面方向承受恒定均匀拉伸应力的无限大脆性固体平板

（1）推导Griffith公式，说明其物理意义及工程应用
（2）对比分析Griffith判据与K判据之相互关系，分别说明其局限性

（3）如何修正Griffith判据使其适用于金属材料

2、四种材料：低碳钢、灰铸铁、高碳工具钢（经淬火，低温回火）结构陶瓷。欲评定其静载下力学行为，给定测定方法有：单向拉伸、单向压缩、弯曲、扭转和硬度五种

（1）试对给定的材料选定一种或两种最佳测试方法并说明选择依据

（2）对给定材料采用所选定的测试方法可以获得哪些力学性能指标，并进一步说明其工程应用

