2016年哈工大金属学与热处理真题（回忆版）

选择题：

- 影响金属材料的性能的因素有很多，其内部因素有（ ）

（1）成分 （2）晶体结构  （3）热处理状态  （4）金属的组织

- 密排六方晶格[110]晶面，有密勒指数如何表示 （ ）

（1）[101-2]  (2)[1010]  (3)[1102]  (4)[1-102]

- 在刚中的最大二次渗碳体含量是（ ）

（1）16.9%   (2)9.8%   (3) 22.6%  (4) 0.33%

- 间隙相（15年原题）

- 影响材料性能内在因素（历年原题）

- 根据杰克逊因子a判断界面光滑及粗糙（15年原题）

- 体心立方的金属变为面心立方，半径增加2%，则体积变化为（ ）

(1) 膨胀* （2）收缩* (3) 不变

简答题：

- 相界、晶界的定义、区别、分类及对金属材料性能的影响？

- 铸锭三个组织的形成过程及各组织的性能如何？

- 成分过冷的形成过程及K0<1成分过冷对生长方式、铸态组织的影响。

4.  锰、硅、磷、硫在钢中的存在形式及对钢性能的影响

5.  三元相图，绘出变温截面图，某一点的室温组织及组织相对含量

6.  冷塑性变形后加热后组织和性能的变化

论述题：

- 用示意图表示奥氏体形成过程并简单说明，画图说明奥氏体形成过程碳浓度变化？影响奥氏体晶粒大小的因素有哪些？

- 40cr钢做机床主轴，锻压——预备热处理——机械加工——最终热处理，问预备热处理和最终热处理是什么？获得的组织及性能如何？

（40Cr的轴承 A3转变线800℃的预备热处理和最终热处理的形式，温度，组织和性能）

- 子弹（铜）壳通过拉伸然后旋压制成，问在使用和存储过程中有什么风险？改如何改进工艺？