北 京 科 技 大 学

2016硕士学位研究生入学试题

试题编号：814    试题名称：材料科学基础

试用专业：材料科学与工程，材料工程（专业学位）

- 简述题（5分/个，30分）

- 柯氏气团

- 离异共晶

- 共析转变

- 上坡扩散

- 临界分切应力定律

二、A-B二元系中的AB型合金是面心立方结构，当它有序化后A原子和B原子在（002）面按一层A 一层B排列。画出有序化单胞的示意图，并画出布拉菲点阵类型。（15分）

三、写出两个聚合物：无规立构[C2H3(CH3)]和全同立构[C2H3CL]的结构式，预测哪一个是更好的玻璃形成体并说明理由。（10分）

四、对低碳钢制作的齿轮，假设在ऀ900℃渗碳10小时，在这个温度的成本每小时1000（任意单位），而在1000℃渗碳的成本每小时为1500（任意单位）。如果要达到相同的渗碳效果，从经济学角度看，应该在哪一个温度渗碳更加合理?渗碳时，除经济条件外，还要考虑哪些因素？已知碳在γ-Fe中的扩散激活能为137.72KJ/mol。（20分）

五、根据下图所示的Mo-Rh相图：写出体系中所有不变反应（或称等温反应）的反应式和反应类型；给出质量分数为0.35的合金经平衡凝固过程的组织转变示意图; 计算该合金在稍低于1940℃是平衡相的相对量和组织组成物的相对量；该合金在实际凝固过程中获得了完全共晶组织，试分析原因。（20分）

六、回答下列问题：相变时均匀形核和非均匀形核的临界晶核的曲率半径哪个大，为什么？  相变时均匀形核和非均匀形核的临界晶核形成功哪个大,为什么？相变时非均匀形核的形核率是不是一定均匀形核的形核率大，为什么？（20分）

七、为什么会发生晶界偏析？根据相图已知Cu和Au完全互溶，Sb和Bi在Cu合金中最大溶解度分别为10-2和10-4,比较Au、Sb在Cu中晶界偏析程度的大小。并作简要解释，说明能否提高温度消除晶界偏析。（15分）

八、下表是某合金（假设合金不发生固态相变）冷加工后在不同温度退火1小时后电导率、屈服强度和晶粒尺寸实验数据。根据表中的实验数据。估计回复、再结晶、与晶粒长大的温度，并说明理由，推荐一个适当的加工温度。（20分）

| 退火温度 （℃） | 电导率 （ohm-1m-1） | 屈服强度 (MPa) | 晶粒尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 3.04 | 86 | 0.100 |
| 500 | 3.05 | 85 | 0.100 |
| 600 | 3.36 | 84 | 0.100 |
| 700 | 3.45 | 83 | 0.098 |
| 800 | 3.46 | 52 | 0.030 |
| 900 | 3.46 | 47 | 0.031 |
| 1000 | 3.47 | 44 | 0.070 |
| 1100 | 3.47 | 42 | 0.120 |