一、判断题（12*1.5）
具体题目记不清了，反正都是些基本的东西
二、解析题
1、（16分）一种金刚石结构的晶体，（1）计算其堆积系数；（2）晶格常数为a，计算该结构原子半径。
2、（16分）一道作图题，首先告诉你一种杂质型在初始位置时。然后告诉你第一步扩散是各原子的分布图，（1）作图：第二步扩散各原子的分布图。（2）作图：三步原子浓度分布图。
3、（20分）α铁和γ铁，告诉你他们的晶格常数，然后形成小角对称晶界，计算两种结构的位错间距，然后讨论一下哪种结构的位错密度。
4、（20分）钛酸钡分别在还原气氛co和氧化气氛02中经行热处理。（1）写出缺陷反应式。
（2）缺陷形成能为ΔG,写出缺陷的浓度。（3）分析两种热处理之后钛酸钡的导电性能的不同点。
部分二（无机）
一、（12分）简述玻璃的无规网络学说和微晶学说
二、（12分）什么晶粒长大和二次再结晶，二次再结晶的危害有哪些，如何避免？
三、（12分）二元石英相图，分析在制备石英玻璃，α磷石英，β方石英时在几个时间点的应该采用快速冷却工艺还是缓慢冷却工艺。
四、（12分）简述颗粒尺寸与均匀性以及反应物活性对固相反应速度的影响
五、（12分）简述粉末烧结的四种传质机制。
