2009年研究生入学考试大学金属学与热处理考研试题
一.选择题(1*10=10) 
1.体心立方晶体四面体间隙()
1.对称; 2.不对称; 3其半径为
4;由四个原子组成;
2.体心立方的钛在高温向密排六方转变,半径增大 0.002.其体积变化()
1不变; 2 增大; 3.减小; 4 不能确定
3.钢铁中的铁素体相属于()
1.间隙相; 2.间隙固溶体;3置换固溶体;4金属化合物;
4,密排六方的晶向[110],换算成四轴坐标( )
5金属再结晶是()
1.固态相变过程; 2是一个形荷与长大过程;3.不是相变过程;4.重结晶;
6.三元相图的垂直截面图可以()
1.计算平衡相的成分与含量;
2.可以定性分析金属结晶过程; 3.可以运用杠杆定律和直线法则;
4. 
 7.可以使金属产生塑性变形的力是()
1.拉应力; 2.压应力; 3.切应力.4.
8.淬火钢回火的变化是()
1.强度,硬度增加; 2强度,硬度下降;3.塑性增加. 4.韧性基本不变
（还有两个想不到了）
二判断题(6*2=12)
1.回火可以完全消除加工硬化效果和内应力;
（选择题比较简单，错的很明显，别的我忘了）
 三.简答题(4*10-40)
1.什么是离异共晶,产生条件?
2.试比较索氏体,屈氏体.马氏体和回火索氏体, 回火屈氏体. 回火马氏体形成条件.,组织形态,与性能的差别?
3.试分析塑变金属的性能与组织的变化?
4.简述淬火钢回火过程
四.综合题(38) 
1.根据铁碳相图(1)划出含碳量 0.03的亚共晶白口铁的结晶过程,分析结晶过程;(5)(2).计算其室温的相组成和组织组成物?(10) 
2.单晶体铜受力,力轴[001].临界分切应力为 0.62Mpa,问铜单晶可以产生塑变的 最小拉力?（10） 
3.需要一弾簧,要求屈服强度大于 1000MPa;抗拉强度大于 1200Mpa;延伸率大于 0。05 
1.选材料（HT200, 45 , 40cr, T10,60si2Mn, 2cr13 , 20crMnTi）;（10）
2.选择最终热处理工艺？（5）
3.写出最终组织？（5） 
