2005年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1：简答题（每题5分,共20分）

  ①什么是晶带？什么是晶带轴?

  ②什么是柏氏矢量？判断图1位错环中A,B,C,D,E段各属于哪一类型位错。

  ③什么是离异共晶？在什么条件下可能得到离异共晶组织？

  ④什么是第二类回火脆性？如何消除或抑制？

2：试阐述固溶体合金与纯金属结晶过程中形核，长大的条件及方式有何异同之处（20分）

3：根据Fe-Fe3C相图，分析含碳量Wc=0.45%的碳钢合金平衡结晶过程，画出冷却曲线，表明每一阶段该合金的显微组织示意图，并分别计算室温下该合金的相组成物及组织组成物的相对含量。（20分）
4：图2为组元在固态下互不溶解的三元共晶合金相图的投影图，分析O点成分合金的平衡结晶过程及室温组织，并写出该合金在室温下组织组成物的相对含量表达式。（20分）

5：什么是金属的热加工？阐述热加工对金属组织和性能的影响。（15分）

6：试阐述钢中两种典型马氏体的晶体结构，组织形态特征和性能特点，并说明板条马氏体具有高强韧性的原因。（25分）

7：过共析钢球化退火的目的是什么？某厂对T10钢(Wc=1.0%)球化退火时，因仪表失灵，炉温升至1000℃，当发现时已经在该温度保温1小时，此时操作者该采取什么措施补救，说明原因（30分）

