工程材料复习

资料由搜集整理所得，仅供参考。PS：注明页数的在书上可以找到。

调质处理：  淬火后经高温回火的处理工艺。

电阻温度系数：表示电阻当温度改变1度时，电阻值的相对变化。(网上）
回火脆性P21：淬火钢在回火后出现韧性降低的现象。

沸腾钢P2：炼钢时只用锰铁脱氧，脱氧效果差，钢中含氧较多，浇注时钢只能中的氧与碳作用析出大量CO，使钢水在锭模内沸腾，称为沸腾钢。

镇静钢P2：炼钢使除用锰铁脱氧，还用硅铁和铝脱氧，脱氧充分，钢中气体含量少，浇注时钢水镇静。

兰脆P2：在200-300。C加热时，发生Fe4N的析出，使钢的强度升高，塑性、韧性降低，称这种现象为钢的兰脆。
热固性及热塑性塑料P163：（1）热塑性塑料指在特定的温度范围内具有可反复加热软化，冷却硬化特性的塑料品种。（2）热固性塑料指在特定的温度范围内加热或通过加入固化剂可发生交联反应变成不熔塑料制品的塑料品种。

液态金属致脆:材料与液态金属接触发生腐蚀，塑性降低乃至低应力脆断的现象。(网上）
包铝处理P74:硬铝合金耐蚀性差，常在其表面复合一层纯铝来提高耐蚀性能，成为包铝处理。

红硬性：材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。（网上）
电热合金：利用物质的电阻特性制造发热体的电阻合金。（网上）
奥氏体晶粒大小取决哪几个因素P7答：(1)加热温度与保温时间。加热温度越高，晶粒长大速度越快，晶粒尺寸越大。温度一定时，随保温时间延长，晶粒不断长大，最终趋于某一稳定尺寸。（2）钢的成分。（3）加热速度。加热速度越快，过热度越大，奥氏体的实际形成温度越高，形核率和长大速度越大，奥氏体的起始晶粒越细小。
（4）钢的原始组织。钢的原始组织越细，碳化物分散度越大，奥氏体晶核可能的形核位置数目增多，奥氏体起始晶粒越细小。
[image: image1.png]R

am/




常用的表面淬火加热方法P21:感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、激光加热表面淬火等。

陶瓷材料的显微组织由哪些组成(PPt )（1）晶相：主要组成相，由离子键或共价键结合而成，决定陶瓷的性能：高熔点、高耐热性、高化学稳定性、高绝缘性、高脆性。(2) 玻璃相：非晶态固体，将晶相粘结在一起，降低烧结温度，抑制晶相晶粒长大和填充气孔。(3)气相：气孔（5％－10％）。  对性能的不利影响：增加脆性、降低强度、电击穿强度降低，绝缘性能降低。对性能的有利影响：提高吸振性，使陶瓷密度减小

目前钢的表面热处理有哪些P21：钢的表面热处理包括表面淬火和化学热处理两类。表面淬火：钢件经表面加热，冷却而不改变化学成分的热处理。化学热处理：将钢件置于某种化学介质中加热，化学介质受热分解出某些活性原子渗入钢件表面，从而改变钢的表面化学成分及组织的热处理。

纤维增强复合材料的特点P195-197:纤维增强材料具有很强的各向异性。

金属的弹性模量是否难于改变？所有的金属弹性模量E相差不大，且E很难改变。（笔记）

生产上评定晶粒大小一般采用晶粒的平均直径是否正确？P7：在生产上，常用标准评级图比对评级；在科学研究方面，则采用统计平均方法，即测定奥氏体晶粒的平均直径。

可锻铸铁可以加工锻造是否正确？P61可锻铸铁不能锻造，所谓的可锻是指铸铁中石墨呈团絮状分布，对基体的破坏小，使其具有比灰口铁高的强度、塑性及韧性而得名。

为获得良好的疲劳性能，表面到心部的组织要均匀？是的（笔记）

良好的淬火介质要求中温区冷却能力大，低温区冷却能力小？P17：理想的淬火剂所具有的特性是中温区冷却速度快（可避免过冷奥氏体中温分解转变），而低温区冷却慢，减少淬火过程中的组织应力及热应力。

轴和轴承一般采用同一金属材料？

硅铝明是什么材料？P77：铝—硅系铸造铝合金又称为硅铝明，仅由铝、硅两个组元构成的二元合金，为简单硅铝明，含有多种合金元素成为特殊硅铝明。

感应加热淬火层的厚度由什么控制（P21）：电流频率。电流频率越高，电流渗入的深度越小，即淬硬层越浅。

钛在哪种气氛条件容易发生燃烧？钛在氮气中加热可发生燃烧，因此钛在加热和焊接时应采用氩气保护。（ppt）

钢的牌号后加A表示什么意思P4——表示高级优质钢

最常用的滚动轴承钢是什么 P42-44：GCr15.

耐磨钢一般加什么元素
P56：加Mn（锰）

巴氏合金的质点:锡基和铅基轴承合金又称为巴士合金。巴士合金属于软基体加硬支点型的合金，熔点较低。一般采用离心浇铸法。（PPT）

简要分析焊接对不锈钢耐腐性的影响及消除工艺

分析轴承合金的性能要求（ppt）

（1）使用条件：在工作温度要具有足够高的力学性能；

摩擦系数小；

具有小的膨胀系数及良好的导热耐蚀性能。

在简述陶瓷和金属联合应用的一个例子

简述硅玻璃的静态疲劳化学变化过程。

