
复习与思考（1）：

1、 材料的定义

2、
2、 无机非金属材料的定义

3、无机非金属材料与金属材料和有机高分子材料区别

4、无机非金属材料的特性

5、为什么金属材料有延展性，有机高分子材料有弹性，而大多数无机非金属材料却没有？

6、
3、 为什么绝大多数原料都需要破碎？

7、
4、 水泥、玻璃及陶瓷在成型方面有何区别？

8、
5、 为什么陶瓷成型后必须烘干？

复习与思考（2）：

1、 玻璃的定义

2、 与陶瓷相比较，为什么玻璃能比较容易地制得形状很复杂的部件？

3、你认为玻璃和水泥那种更容易制得要求形状的制品？

3、 玻璃的通性

6、冕牌玻璃、燧石玻璃、色散的定义

复习与思考（3）：

1、 隔热玻璃和中空玻璃、真空玻璃的区别

2、 什么叫补色？互为补色的光合在一起是什么光？简述互补原理在玻璃、陶瓷、水泥工业中的应用。

3、为什么石英玻璃适合制备军工、激光、冶金、光学仪器、舞台灯光等行业的高温窗口？

4、比较泡沫玻璃与泡沫塑料的区别和用途。

3、 陶瓷的脆性大，经不起外力撞击，也不能急冷急热以及理论强度高，但实际强度远远低于理论强度的原因是什么？

6、了解几个基本定义：无机非金属材料工艺学、合成与制备、组成、结构。

7、无机非金属材料工艺学研究的内容，并举例说明为什么？
8、石英玻璃的结构、性能与用途。
9、为什么石英玻璃比石英晶体的用途更广泛？

复习与思考（4）

1、水泥生产中希望得到的是γ-硅酸二钙，还是β-硅酸二钙，为什么？（应用已学的硅酸盐物理化学知识从结构分析）
2、水泥生产中怎样得到尽量多的β-硅酸二钙？（思考，请自己回去查资料）

复习与思考（5）
1、烧石灰用方解石还是石灰石好？为什么？
2、在既有石灰石和白垩的情况下，玻璃生产中是优先使用石灰石，还是用白垩，为什么？
3、钙质原料在水泥、玻璃、陶瓷中的主要作用。
4、粘土的化学组成和主要矿物组成是什么。
5、粘土的工艺性质
6、石英的晶型转变
7、重建性转变、位移性转变的特点
8、举例说明石英晶型转变的作用
复习与思考（6）
1、生产硅砖时为什么要严格控制Al2O3含量？为什么对石英砂粒度有一定的要求？
2、一般情况下，为什么生产玻璃要对原料进行除铁处理，而生产水泥就不需要进行除铁处理？
3、长石原料在陶瓷和玻璃中的作用（P27）
4、Li2O在玻璃中的作用
5、为什么Li2O在玻璃中的作用比K2O和Na2O特殊？

6、为什么玻璃生产中不能引入过多的Na2O？
7、玻璃生产中是用结晶纯碱还是煅烧纯碱？纯碱储存应特别注意什么？
8、玻璃生产中是用轻质纯碱还是重质纯碱？为什么？
9、为什么玻璃生产中对纯碱中NaCl和Na2SO4含量有严格的要求？
10、天然碱的优点及缺点？使用时应注意什么？
复习与思考（7）
1、为什么玻璃生产中常加还原剂？
2、为什么说碳是万能的还原剂？
3、A12O3在玻璃中的配位数对玻璃性质的影响
4、什么是硼反常？
5、铁在玻璃、陶瓷、水泥中的作用
复习与思考（8）：
1、澄清剂概念及作用。
2、着色剂概念、分类及着色机理。
3、金属胶体着色剂主要有哪几种化合物？根据金属胶体着色机理，分析胶体着色一般有那几过程。
4、金属胶体着色为什么常加氧化亚锡？
5、化学脱色剂和物理脱色剂的脱色原理。 
复习与思考9
  1、原料预烧的目的
  2、阿利特（A矿）、贝利特（B矿）概念、特点及怎样应用各自的特点来指导生产和应用。
3、游离氧化钙和方镁石对混凝土的危害及怎样减小其对混凝土的危害。
4、根据水泥、玻璃、陶瓷生产工艺对产品质量的影响来说明水泥、玻璃、陶瓷生产中那种材料生产要求对原料进行预烧，那些不需要预烧？
复习与思考10
1、你对石灰饱和系数是怎样理解的，石灰饱和系数的大小的选择对水泥性能有什么影响？

2、硅率或硅酸率？

3、铝率或铁率？

复习思考11
复习与思考11

1、影响生料易烧性的主要因素(P60)
2、根据各氧化物在玻璃结构中所起的作用，一般可将它们分为那几类

3、晶子学说要点

4、无规则网络学说

5、非桥氧数和桥氧数的计算

6、影响粉磨效率的因素

7、预分解窑或窑外分解窑的基本原理

8、预分解窑系统中回转窑工艺特点

9、玻璃的熔制各阶段结束时的特征

10、池窑的作业制度主要包括那几个制度

11、急速冷却熟料对改善熟料质量的优点或作用

12、玻璃制品的退火过程包括哪几个阶段

13、玻璃制品的退火的目的和意义

14、平板玻璃现存的成型方法中目前最主要的是那种成型法

15、釉的作用

16、水泥的水化过程简单地划分为哪几个阶段

17、影响水泥水化速率的因素

18、为什么建筑物必须要特别注意防火？

19、为什么北方特别是黑龙江、新疆等严寒地区的水渠容易自然开裂而被破坏？

20、为什么非水下建筑物（如桥梁等）也需要防水？

21、水泥的安定性

22、玻璃的粘度、热膨胀系数与O/Si比的关系

23、玻璃的密度与阳离子填隙位置的关系

24、玻璃的实际强度比玻璃的理论强度低2~3个数量级的原因

25、氯氧镁水泥水化机理

26、影响氯氧镁水泥耐水性的因素

27、改进氯氧镁水泥耐水性的主要方法

28、复合材料的特性与特点
29、玻璃钢化：物理钢化和化学钢化
30、为什么钢化玻璃强度远远高于未钢化玻璃


