南 京 航 空 航 天 大 学

                        共 5 页     第 1 页


                        共 5 页     第 2 页



                        共 5 页     第 3 页



                        共 5 页     第 4 页



                        共 5 页     第 5 页


一、名词解释： (每小题2分,共10分)


1. 相


2. 加工硬化


3. 调质


4. 马氏体


5. 同素异晶性


二、填空题：(每空0.5分，共20分)


1．按结合键的性质，工程材料通常分为＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿等四类。


2．金属材料的晶体结构有＿＿＿、＿＿＿、密排六方三种。


3．晶体中的缺陷按尺寸的大小分为＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿三种缺陷,位错属于＿＿＿缺陷。


4．固溶体按溶质原子的位置分为＿＿＿ 和＿＿＿ 两种。


5．珠光体是＿＿＿反应的产物,它是＿＿＿体和＿＿＿体的机械混合物。


6．45钢的含碳量是＿＿＿，T10A钢的含碳量是＿＿＿。











二OO六 ～二OO七 学年  第 1学期《工程材料学》    考试试题


考试日期: 2006 年11月11 日             试卷代号  B 





考试班级              学号                姓名                成绩   





7．塑性变形后的金属加热时，随温度的升高将依次发生＿＿＿ 、＿＿＿和＿＿＿现象。


8. α-Fe是＿＿＿晶体结构，其晶胞原子数为＿＿＿；Cu是＿＿＿晶体结构，其晶胞原子数为＿＿＿； 


9、除Co以外，合金元素的加入，均使钢的C曲线 ＿＿＿，临界冷却速度＿＿＿，钢的淬透性＿＿＿，所以35CrMo钢比35钢的淬透性＿＿＿。


10、钢的常见表面热处理方法有＿＿＿、＿＿＿ 和＿＿＿。


11．在Fe-C合金中，γ→α＋Fe3C是＿＿＿转变，而L→γ＋Fe3C是＿＿＿转变。


12．钢的回火分为＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿三种类型，其主要产物分别是＿＿＿、＿＿＿、　＿＿＿＿。


13．单晶体塑性变形的基本方式为＿＿＿和孪晶。





三、 判断题： (在题后括号内将正确的划√，错误的划×。每小题1分,共10分)


1．洛氏硬度的表示符号为HB。（ ）


2．45钢在淬火后出现屈氏体组织是由于加热温度不够高造成的。（ ）


3．铸铁不能进行热处理。（ ） 


4．过冷是纯金属凝固的必要条件。（ ）


5．锡在室温下变形属于冷加工（锡熔点为232℃）。（ ）


6．杠杆定律只适用于两相区。（ ）


7．室温下，金属的晶粒越细小，其强度硬度越高，而塑性与韧性越差。（ ）


8．弹簧钢通常采用调质处理工艺以提高其性能。（ ）


9．以铝、镁、钛为基的合金称为轻合金。（ ）


10．不锈钢1Cr18Ni9Ti中Ti的作用是避免晶间腐蚀（ ）








四、简答题（每小题5分,共20分）


在立方晶格中,画图表示出以下晶面和晶向（5分）


(110)、(010)、[111]、[110]、[100]























2．为什么比较重要的大截面的结构零件如重型运输机械和矿山机器的轴类，大型发电机转子等都必须用合金钢制造？与碳钢比较，合金钢有何优点？


 


 

















3．现有低碳钢和中碳钢齿轮各一批，为了使表面具有高硬度和好的耐磨性，应各怎样热处理？











4．用一根冷拉钢丝绳吊装一大型工件进入热处理炉，并随工件一起加热到1000℃保温，当出炉后再次吊装工件时，钢丝绳发生断裂，试分析其原因。














五、计算、论述题（14分）


画出40、T8、T12钢的室温平衡组织示意图，并标出相应的组织组成物（6分）


指出T8（共析钢）从高温液态平衡冷却到室温要经过哪些转变？（2分）


根据杠杆定律分别计算40钢在室温下的组织组成物与相组成物的相对百分含量。（6分）























六、论述题（10分）


1．T8钢经淬火后得到什么组织？经退火后得到什么组织？（4分）�　　2．T8钢淬火后分别在200℃、400℃、600℃回火又得到什么组织？(6分)�









































七、要制造齿轮、连杆、弹簧、冷冲压模具、滚动轴承、车刀、锉刀、机床床身等零件，试从下列牌号中分别选出合适的材料并叙述所选材料的名称、最终热处理方法和零件制成后的最终组织。（16分）�　　T10，65Mn，HT300，W18Cr4V，GCr15Mo ，40Cr，20CrMnTi，Cr12MoV�

















