844

华南理工大学

2011 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（请在答题纸上做答，试卷上做答无效，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：金属学

适用专业：材料物理与化学，材料加工工程，生物医学工程，材料工程(专业学位)

本卷满分：150 分


共 5


页

一．填空题（每小格 0.5 分

1、



共 30 分）

称为致密度，体心立方结构、面心立方结构和密排六

方结构的致密度分别是


、


和


。

2、Al 的点阵常数为 0.4049nm，其结构原子体积是________________。

3、γ -Fe 的


间隙比


间隙大，奥氏体中碳原子位于


间隙中。

4、相界面结构有三类，它们是

其中

界面能最低。


界面、


界面和


界面，

5、c 与S 的关系式为


, 由此式可知, 当外力与滑移面和滑移

方向的夹角都接近于 45时,


S 最


, 滑移面处于此位向时称为


位

向。

6、与单晶体相比较，多晶体的塑性变形也是以


和


为基本方式，但由

于受


和


的影响，其塑性变形抗力比单晶体高。

7、固溶体合金结晶时，其平衡分配系数 K0 表示了固液两平衡相中的

比值，当 K0<1 时，K0 值越小，则液相线和固相线之间的水平距离越


之

，且非

平衡结晶时的成分偏析越

法加以消除。


。当产生晶内偏析时，工业上常用


方

8、三元系合金相图的三相平衡区的立体模型是一个

为三个相成分的单变量线。三相区的等温截面是一个

即三个相的成分点。


，



形，

9、堆垛层错是晶体中


缺陷之一，金属的层错能越低，说明该金属出现层错的

几率越


。

10、当系统的压力为常数时，相律的表达式为


。当组元数为 2 时，

第



1 页[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]u
"
c

900

o

W
Wi

w

T





共存相的最大数为



，此时自由度为



。

11、某单晶体受到一均匀切应力的作用，其滑

移面上有一柏氏矢量为 b 的位错环，如图

所示。试分析该位错环各段位错线的类型：

A

C

其余


位错，B

位错，D

位错。


位错，

位错，

12、扩散第一定律只适用于



扩散条

件，第一定律所表达的基本含义是：在

就会有扩散发生，而且扩散通量与浓度梯度成


条件下，只要浓度梯度存在

变化。扩散流动方向是由

浓度向


浓度。

13、在 Fe-Fe3C 相图中，存在三个恒温转变，分别是


、

和


。

14、共析钢加热时，其奥氏体化过程由

和


、

等 4 个步骤组成。


、

15、化学热处理通常由__________、__________和__________三个基本过程组成，而

_________是控制渗层浓度和厚度的主要过程。

16、为获得良好的切削加工性，过共析钢的预先热处理采用__________，获得________

组织。

17 、 在 HT250 、 QT700-2 和 RuT400-5 三 种 铸 铁 牌 号 中 ， 石 墨 形 态 呈 球 状 的

是


，通过热处理不能有效提高其性能的是


。

18、Al-4.5%Cu 合金的热处理强化，是先进行


处理，得到


组

织，这时强度仍较低，接着经

二、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、液态金属的结构是金属原子呈(



)。


处理，强度、硬度才明显提高。

A.远程有序；


B.完全无序；


C.近程有序

第


2


页

2、形变后的材料再升温时发生回复和再结晶现象，则点缺陷浓度下降明显发生在
(


)。
A.回复阶段；

B.再结晶阶段；

C.晶粒长大阶段
3、室温平衡状态下，钢中的碳绝大部分是以(


)形式存在于组织中。
A.铁素体；

B.渗碳体；

C.石墨碳
4、平衡结晶时，凡含碳量(

体中析出二次渗碳体。

)的铁碳合金，自 1148℃冷至 727℃时，均从奥氏
A.0.02186.69%；

B.0.772.11%；

C.0.776.69%

5、面心立方晶格金属比体心立方晶格金属塑性好, 是由于其（

）。
A.滑移面多；

B.滑移方向多；

C.滑移系多
6、若 A、B 两组元形成间隙相，且该化合物中 A 组元所占的质量分数超过了 60%，
则该相的晶体结构（

）。
A.与 A 相同；

B.与 B 相同；

C.与 A、B 都不相同
7、在柯肯达尔效应中，标记漂移主要原因是扩散偶中（

）。
A.两组元的原子尺寸不同；

B.仅一组元的扩散；
C.两组元的扩散速率不同
8、在 A-B-C 三元系中，如合金 O 在某一温度处于、两相平衡，而且 O、、的
含 A 量分别为 30%、60%、10%，则、两相重量比满足 W / W =（

）。
A.1/2；

B.3/2；

C.2/3

9、淬火马氏体中的合金元素在马氏体回火过程中，（

）。
A.对马氏体的分解、残余奥氏体转变、碳化物的聚集都起促进作用；
B.对马氏体的分解起促进作用，对残余奥氏体转变、碳化物的聚集起阻碍作用；
C.对马氏体的分解起阻碍作用，对残余奥氏体转变、碳化物的聚集起阻碍作用；
D.对马氏体的分解、残余奥氏体转变、碳化物的聚集都起阻碍作用
10、下列钢中，（

）属于渗碳钢。
A.CrWMn；

B.1Cr18Ni9Ti；

C.18Cr2Ni4W

三、名词解释（每小题 4 分，共 20 分）
1、晶胞
第


3



页

2、置换固溶体
3、离异共晶
4、过冷奥氏体
5、钢的回火脆性
四、简答题（每小题 5 分，共 30 分）
1、什么叫固溶强化？哪些主要原因引起固溶强化？
2、什么是非均匀形核（异质形核）？为什么实际金属的结晶主要按非均匀形核方式
进行？
3、不同的组元组成合金时，是形成固溶体，还是形成金属化合物，主要受哪些因素
控制？
4、简述钢的淬透性与淬硬性的区别。
5、马氏体转变有哪些主要特点？
6、什么是高速钢的二次硬化效应？
五、论述题（55 分）
1、试分析细化铸锭晶粒和细化再结晶晶粒有哪些主要措施？说明其基本原理。金属
铸件能否通过再结晶退火细化晶粒？（14 分）
2、下图为含碳量为 0.45 wt.%的钢的 TTT 图，完成下列问题。（共 11 分）
1）写出材料在 845C 长时间保温处理后经下列热处理后的最终显微组织。（8 分）
（1） 快速冷却至 250C，保温 103s，快速冷却到室温；
（2） 快速冷却至 700C，保温 30s，快速冷却到室温；
（3） 快速冷却至 400C，保温 500s，快速冷却到室温；
（4） 快速冷却至 700C，保温 105s，快速冷却到室温；
（5） 快速冷却至 650C，保温 3s，然后快速冷却到 400C，保温 10s，快速冷
却到室温；
（6） 快速冷却至 450C，保温 10s，快速冷却到室温；
（7） 快速冷却至 625C，保温 1s，快速冷却到室温；
（8） 快速冷却至 625C，保温 10s，然后快速冷却到 400C，保温 5s，快速冷
却到室温。
2）上述（1）、（3）、（4）获得的组织在力学性能上有什么特点？（3 分）
第


4



页

3、用 40Cr 钢制造模数为 3 的齿轮，其加工工艺路线为：下料（棒料）→锻造毛坯→
热处理 1→粗加工齿形→热处理 2→精加工齿形→热处理 3→磨削。请说明各热处
理工艺的名称、目的、加热温度范围及冷却方式。（12 分）
4、已知 A（熔点 600℃）与 B（熔点 500℃) 在液态无限互溶；在固态 300℃时 A 溶
于 B 的最大溶解度为 30% ，室温时为 10%，但 B 不溶于 A；在 300℃时，含 40%

B 的液态合金发生共晶反应。完成以下问题：（18 分）
1）做出 A-B 合金相图；（6 分）
2）分析 20% A, 45%A, 80%A 等合金的结晶过程，并确定室温下的组织组成物，确定
室温平衡条件下各相的相对量。（6 分）
3）画出合金在 300C 和 250C 的三相自由能曲线。（6 分）
第


5



页
�








�











