445
华南理工大学

2006年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（试卷上做答无效，请在答题纸上做答，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：无机材料工艺原理
适用专业：材料物理与化学  材料学
共  2  页

一、公共题（必答。共60分）
1. 名词解释（共12分，每题3分）
（1） 单晶；（2）固溶体；（3）同质多晶体；（4）粒度分布

2. 问答题（共48分，每题12 分）
(1) NaF、NaCl、NaBr、NaI均属NaCl型结构，熔点分别为988℃、846℃、775℃、684℃。请讨论它们的晶格能、熔点、热膨胀系数和硬度的变化趋势。

(2) 请列举有哪些方法可以制备超细无机粉体？它们各有何优缺点？

(3) 玻璃放置在真空中，其强度不会降低。但把它放在加有表面活性物质的水中时，强度就急剧下降。请解释这一现象。

(4) 举例说明如何对无机材料的组成、物相、热性能及显微结构进行分析？ 
二、选考题（选以下三套题中的一套题作答。共60分）
（一）陶瓷部分
1． 名词解释（共12分,每题3分）

（1） 二次莫来石；（2）触变性；（3）烧结温度；（4）耐火度

2． 问答题（共48分,每题12分）

（1）试举例说明对某些原材料在使用前进行预烧处理的作用。

（2）某熔块化学成分的质量百分组成（wt%）如下：

SiO2       K2O      Al2O3                

65         30        5

当采用钾长石（K2O·Al2O3·6SiO2）、石英、碳酸钾(K2CO3)作为原料进行配方时，请计算出配方中各原料的质量百分组成（wt%）。元素的原子量为：Si: 28.09;  K: 39.10 ; Al:26.98; O: 16.00; C: 12.01  。

（3）试比较注浆成型和干压成型的优缺点。

（4）烧成气氛对陶瓷产品性能有何影响？

（二）水泥与混凝土部分
1.名词解释（共12分，每题3分）

（1） 石灰饱和系数、硅率；（2） A矿、B矿；（3）C-S-H凝胶、Aft；（4）水胶比、水泥强度

2．问答题（共48分,每题12分）
(1) 论述主要的四种熟料矿物的生成条件、性能特点及在反光显微镜下如何区分它们。

(2) 从水泥窑型的发展历史，论述新型干法窑（预分解窑）所具有的优越性。

(3) 论述影响混凝土强度的因素及其原因。

(4) 引起混凝土中钢筋锈蚀的原因有哪些？它们又与哪些因素有关？ 

（三）玻璃部分
1.名词解释（共12分，每题3分）
（1）玻璃；（2）转变温度区；（3）玻璃热历史；（4）玻璃色散、色差
2．问答题（共48分,每题12分）

(1) 简述玻璃体内的缺陷和常用检测方法。

(2) 简述玻璃中离子着色原理和常见脱色方法。

(3) 简要说明玻璃退火的作用。

(4) 简述微晶玻璃的特性及常见分类。

三、综合题（必答。共30分，每题15分）

1．试述相图在无机材料的研究和开发中的作用。

2．请举例说明如何降低无机材料烧成（或者熔制）过程的能耗（可选择陶瓷、水泥、玻璃中的一种加以说明）。

第  1  页
PAGE  
第  2  页

