
1：什么因素决定了化学键的不同类型，有哪些类型，有何特点。（好像是隔年考一次）
2：晶体结合能的一般规律。

3：画出点阵常数为a的二位六方晶格的第一、第二、第三布里渊区。

4：什么是格波，与声子有什么关系。

5：贵金属与过渡金属性质有什么不同？试举例说明（还有另外一种问法：铜和镍有什么区别？）（此题与15题一起貌似年年考）
6：声学波与光学波有什么区别。

7：晶体比热爱因斯坦模型的要点与结论。

8：晶体比热容德拜模型的要点与结论。

9：用固体物理理论解释晶体热膨胀现象。

10：LiF晶体热导率在远小于德拜温度时与T的三次方成正比，而远大于T时与T的倒数成正比，这是为什么？

11：试说明纯金属的电阻在高温下正比于T，而低温下正比于T的5次方。

12：硅半导体中长纵声学波是怎样对电子产生散射作用的？（此题年年考）
13：试分析经典理论和量子理论处理晶体振动各有什么特点。

14：说明电子有效质量的定义，其物理意义，为什么会有负的有效质量？

15：简述碱金属、贵金属、过渡金属的能带结果的主要特点，和对性质的影响。（与第5题类似）

16：分析金属顺磁性产生的原因。

17：用能带理论解释金属导电与半导体导电的区别。

18：温度对P型半导体的电导率的影响。

19：简述超导体微观图像的BCS理论要点。用BCS理论解释零电阻现象。
20：何为第一类超导体，第二类超导体，有实用价值的是哪类超导体，为什么？

21：超导体的特性有哪些？ 
22：确定超导转变温度的实验方法，至少说明两种。

23：按紧束缚近似理论计算体心立方晶体S态电子的①能带表达式，②在波矢K状态下的速度，③能带底的有效电子质量。（好像是隔年考）
24：用近自由电子理论说明禁带产生的物理原因（此题考的少）

25：对于限制在边长为L的立方体重的N个自由电子，求单位能量间隙中的状态数，费米半径，绝对零度的费米能，费米动量，费米速度，费米温度，费米波长。（比23题考的少）

26：何为布洛赫定理布洛赫函数有哪些性质，何为布洛赫电子？ 
以上26题，除了我在后头注明考的少之外，其余题目再现几率很高，几乎是隔年考，或者三年之内至少考一次。

