北  京  科  技  大  学

2012年硕士学位研究生入学考试试题

=============================================================================================================

试题编号：    814        试题名称：     材料科学基础         （共 3 页）

适用专业：      材料科学与工程   材料工程(专业学位)                            
说明： 所有答案必须写在答题纸上，做在试题或草稿纸上无效。
=============================================================================================================

一、简答题 (8分/题，共40分)

1. 写出七种晶系的名称及点阵参数之间的关系；

2. 简述临界分切应力的概念；

3. 给出一级相变和二级相变的分类原则和相变特征；

4. 分析金属或合金的结晶形态；
5. 给出再结晶温度的定义。
二、纯Cu晶体在常温下的点阵常数为a=0.3615nm:
    1. 指出其晶体结构类型和配位数（3分）；
    2. 简略计算Cu原子半径、原子致密度和两类间隙半径（6分）；
    3. 画出Cu原子在（111）晶面的分布情况，并计算其晶面间距和原子在
晶面上的致密度（6分）。（共15分）
三、分别画出下列离子晶体的布拉菲点阵 (下图中的点阵参数均为a=b=c，α=β=γ=90º) 。(10分)

    [image: image7.png]sk, d stakati, d
AGUA2 130°C o 65 54 2058 4 dh 4%, AMYCuA AL T B R A A €4 5 M B A 45,



     [image: image2.png]


       [image: image3.png]


 

   NaCl               CaF2
                 CaTiO3
四、示意画出下面的Ti-Zr体系中bcc和hcp相在1155、1139、1000和878K 时的Gibbs自由焓-成分曲线。(15分) 

[image: image4.jpg]1200
1150
11001
1050

< 1000

950
900
850

800

1155

bcc

878

hcp

Ti

0.2

0.4

x(Zr)

0.6

0.8

1.0

1139

VA|




五、根据下面的Al-Zn相图,
1. 写出其中的三相反应式（4分）；
2. 画出x(Zn)=0.80合金的缓慢冷却曲线，并写出各阶段相对应的组织（8分）；
3. 画出上述合金缓慢冷却到室温时的组织示意图，并计算各组织组成物的

相对含量 (8分)。 （共20分）        [image: image5.jpg]Temperature, K

0.16

0.59

0.98

Al

0.2

| |
0.4 0.6

Mole Fraction Zinc

0.8

n




六、根据上面的Al-Zn相图，将纯Al和Zn形成扩散偶，在600K长时间保温，示意画出扩散层中x(Zn)随扩散距离d的变化曲线及相应出现的物相。（10分）
七、一个多晶体试样经变形后，在再结晶温度以上退火，请画出位错密度、晶粒（不包括亚晶）平均尺寸、强度、塑性以及电阻率随退火时间变化的示意图（把各种变化分别画一个图，注意它们的对应关系），并对其作出简单说明。 (10分)
八、叙述金属或合金塑性变形的主要方式，并分别写出Al和Mg合金的滑移系，
    同时说明每种合金经拉伸变形后的显微组织形貌特征及产生原因。(10分)

九、共析转变是典型的扩散型固态转变，指出其转变的驱动力和阻力，并讨论共析成分合金转变完成后可能出现的典型组织形态。(10分)

十、结合下面给出的Al-Cu合金时效硬化曲线，讨论在不同成分和热处理条件下可能出现的脱溶贯序，各阶段脱溶相的大小、形状和分布特点、与母相的界面关系及强化效果。(10分)

  
[image: image6]









PAGE  
1

[image: image1.png]


