东北大学2007年攻读硕士研究生学位研究生试题

考试科目《材料科学基础》

1.名词解释   固溶体  点阵  晶格摩擦力   扩展位错  同素异形转变

2.证明晶面（-210），（-110）（012）属同一晶带，其晶带轴指数是什么？

3.如何解释等温与绝对零度下电子平均动能十分相近的原因。

4.举出两个由长程扩散控制长大的实例。

5.为何过饱和固溶体适当固溶处理后强度比室温平衡组织高？

6.（1）已知Zn在Cu中扩散时，D=2.1x10(-5)m2/s,Q=1.71x10(5)J/mol 求820℃时在中的扩散系数

（2）讨论影响金属材料扩散的因素。

7.冷加工金属加热时发生回复过程中位错组态有哪些变化？

8.Al-Cu相图可简化为Tm=660℃，共晶温度TE=546℃,Cu在Al中最大溶解度C(Cu)=5.65%，

共晶成分CE=33%，液固相线为直线，若液相中Cu扩散系数D2=3x10(-9)m2/s，合金在无对

流条件下凝固，界面为平面，推移速度5um/s，那么C(Cu)=5%的Al-Cu合金在平衡稳压下凝

固时临界温度是到少？溶质溶解的特征距离多大？为保持平

面界面，液相温度梯度应多大？

答案提示：2.由晶面指数列等式

          3.课本55页

          4.a-Fe----r—Fe,    Al合金中第二相析出

          5.共格亚稳相产生应变

          8.提示：成分过冷判据（课本）

                  ko=5.65/33=0.17

                        Ml=(660-546)/33%(液相线斜率)

              Ti=660℃+(546-660)/33%x0.15/0.17