　一、名词解释（30分） 
　　1.晶带 
　　2.schmid因子 
　　3.层错 
　　4.过冷度 
　　5.伪共析转变 
　　6.非均匀行核 
　二、Fcc晶体晶胞内： 
　　1.画出一个滑移面；（4分） 
　　2.画出该面上的所有滑移方向；（8分） 
　　3.计算面间距；（4分） 
　　4.计算面密度。（4分） 
　三、析出硬化型合金能否在一定温度下淬火软化，为什么？什么合金易产生时效？泠变形对过饱和固溶体的时效影响。（15分） 
　　四、晶界对多晶体塑性变形的作用及原理？（15分） 
　　五、什么是强度？合金的强化方式有哪些？（10分） 
　　六、分析脱溶析出和调幅分解的主要区别？（15分） 
　　七、三元共晶相图，分析o点结晶。（15分） 
　　八、Ti-Ni相图，分析恒温转变类型。Ti-30%Ni合金结晶路线，计算平衡相成分。（30分）
