[image: image5.wmf] 

[image: image6.wmf] 

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！
 华南理工大学硕士研究生入学考试

《材料物理化学》试卷

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
          2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；

          3．考试形式：闭卷；
[image: image7.wmf] 

[image: image8.wmf] 

[image: image9.wmf] 

[image: image10.wmf] 

[image: image11.wmf] 

[image: image12.wmf] 

[image: image13.wmf] 

          4. 本试卷共二大题，满分150分，
考试时间180分钟。
	题 号
	一
	二
	三
	四
	五
	总分

	得 分
	
	
	
	
	
	

	评卷人
	
	
	
	
	
	


1、 选择题（40分）

（1）体心立方堆积的的空间利用率为（    ）

（A）74%           （B）52%

（C）68%           （D）46%

（2）面心立方晶体中具有最小面间距的晶面是（  　 ）：

（A）（100）         （B）（110）

（C）（111）         （D）（001）

（3）尖晶石（MgAl2O4）型晶体中，O2-做面心立方最紧密堆积，Mg2+填入（   ）

（A）四面体空隙的半数       （B）四面体空隙的八分之一

（C）八面体空隙的半数       （D）八面体空隙的八分之一

（4）今有AX、BX和CY三种离子化合物，离子半径分别为：

rX=0.181nm，rY=0.130nm，rA=0.095nm，rB=0.169nm，rC=0.034nm。

这三种化合物的阳离子配位数大小顺序排列是（   ）：

（A）BX>AX>CY         （B）AX>CY>BX

（C）BX>CY>AX         （D）CY>BX>AX

（5）下列硅酸盐矿物，属于链状结构的是（    ）

（A）顽火辉石Mg2[Si2O8]      （B）绿柱石 Be3Al2[Si6O13]

（C）镁橄榄石Mg2[SiO4]       （D）叶腊石Al2[Si4O10](OH)2
（6）一个片状晶体，其化学式为KF·AlF3·BaO·MgO·Al2O3·5MgSiO3，这一结构与哪类晶体有关：

(A)滑石               （B）白云母

(C)叶蜡石              (D) 高岭石

(7)  非化学计量化合物Cd1+xO，由于在化学组成上偏离化学计量而产生的晶格缺陷类型为（    ）

（A）负离子空位             （B）间隙正离子

（C）正离子空位             （D）间隙负离子

（8）、对于螺位错，其位错线方向、伯氏矢量方向与位错运动方向是（     ）

（A）平行，平行           （B）垂直，平行
（C）平行，垂直           （D）垂直，垂直

（9）若有一个变价金属氧化物XO，在还原气氛下形成阴离子缺位型非化学计量化合物，金属元素X和氧原子数之比为X：O=1.1:1,则其化学式应为（         ）

（A）X1.1O       （B）XO0.90
（C）XO0.91       （D）XO1.
（10）一种玻璃的化学组成为24mol%Na2O12%mol%Al2O364mol%SiO2,桥氧分数为（      ）

（A）2.12         （B）3.73

（C）2.94         （D）0.27

（11）下列性能哪个不是玻璃的特性（ 　 ）

（A）各向同性           （B）熔点确定
（C）介稳性             （D）物理、化学性质随成分连续变化

（12）当液体（L）与固体（S）相接触，固相不被液体所润湿，则两相的表面张力关系为 （    ）

（A）γSV-γSL >γLV           （B）γSV-γSL <γLV  

（C）γSV >γSL               （D）γSV  <γSL
（13）凸表面、平表面和凹表面的饱和蒸汽压存在以下关系（　　 ）

（A）凸表面最高         （B）凹表面最高

（C）平表面最高         （D）三者一样高
（14）晶界扩散系数Dg，体积扩散系数Db，表面扩散系数Ds间的关系是：（         ）

（A）Dg>Db>Ds；                (B) DS>Db>Dg；
(C) Db > Dg >Ds；                 (D) Ds>Dg>Db
（15）杨德（Jander）方程式
[image: image1.wmf]1/32

[1(1)]

J

Gkt

--=

是固相反应（     ）阶段的动力学方程。

（A）扩散；                    （B）化学反应；
（C）结晶；                    （D）熔融
（16）可以以声速进行，没有固定转变温度的相变是：  （       ）

（A）熔体析晶；              （B）分相；
（C）马氏体相变；            （D）奥氏体相变
（17）烧结过程中，坯体中大晶粒的晶界越过气孔推移，将其周围晶粒吞并，使大晶粒长大更快的现象称为：（        ）

（A）晶粒正常长大；            （B）二次再结晶；
（C）低共熔；                  （D）溶解沉淀
（18）在BaO和TiO2合成BaTiO3时，在一定条件下可以生成2BaO·TiO2；BaO·TiO2；BaO·2TiO2；BaO·3TiO2；BaO·4TiO2五种化合物，在此系统中独立组元数是（          ）

（A）1；      （B）2；       （C）3；
（D）4；       （E）5
（19）均匀成核和非均匀成核的活化能相比    （         ）

（A）均匀成核较大；      （B）非均匀成核较大；
（C）两者一样大          （D）不一定
（20）在离子型材料中，影响扩散的缺陷来自两个方面，一方面是热缺陷（弗伦克尔缺陷和肖特基缺陷），一方面是掺杂点缺陷。由热缺陷引起的扩散称本征扩散，而点缺陷引起的扩散称为：（          ）

（A）自扩散；             （B）互扩散；
（C）无序扩散；           （D）非本征扩散
2、 问答与计算（80分）

1、（10分）简述玻璃结构微晶学说和无规则网络学说。

2、（10分）提高陶瓷材料的烧结密度有什么措施？
3、（15分）用0.2molYF3加入CaF2中形成固溶体，实验测得固溶体的晶胞参数a=0.55nm，测得固溶体密度ρ=3.64g/cm3，试计算说明固溶体的类型？（元素的相对原子质量：Y=88.90；Ca=40.08；F=19.00）

4、（10分）双组分PbO-SiO2玻璃的熔制过程中。常因存在还原气氛而使铅被还原，致使玻璃失透。PbO含有为87％（重量）的玻璃在1323K熔制时，应怎样控制熔炉中气氛不使铅被还原的。

设铅玻璃中，铅的还原反应依下述方式进行：

PbO（玻璃熔体中） ＋ CO（气） ＝Pb（固） + CO2​（气）

5、（15分）扩散是材料动力学过程的基础，请说明扩散对固相反应、相变和烧结的影响。

6、（15分）请画图表示过冷度对成核速度和晶体生长速度的影响，并说明要生成细晶结构对温度控制的要求。

7、（10分）已知碳酸钙分解反应CaCO3(S)＝CaO(S)＋CO2（g）及相关热力学数据，计算分解温度。

	化合物
	
[image: image2.wmf]298

(/)

f

HkJmol

D

o


	
[image: image3.wmf]'

(/)

T

JmolK

F×



	
	
	900K
	1000K
	1100K
	1200K

	CaCO3(s)

CaO(s)

CO2(g)
	－1207.53

－634.74

－393.79
	132.7

60.9

232.8
	140.3

64.3

236.2
	147.8

67.7

239.5
	155.1

70.9

242.6


三、（25分）图2是A-B-C三元系统相图，根据相图回答下列问题：             
1．在图上划分副三角形、用箭头表示各条线上温度下降方向及界线的性质；
2．判断化合物D、F的性质；

3．写出各三元无变量点的性质及其对应的平衡关系式；

4．写出组成点G、H在完全平衡条件下的冷却结晶过程；

[image: image4.png]



_____________ ________ 


…











姓名                学号 ������������  学院                  专业                     座位号        


( 密 封 线 内 不 答 题 )


……………………………………………………密………………………………………………封………………………………………线……………………………………线………………………………………





















































《 材料物理化学 》试卷第 5 页 共 5 页

[image: image14.wmf] 

[image: image15.wmf] 

[image: image16.wmf] 

_1258954362.unknown

_1267895866.unknown

_1258953476.unknown

_1228109497

