2007年西北工业大学硕士研究生入学试题

一、        简答题（每题10分，共50分）

1、  请说明什么是全位错和不全位错，并请写出FCC、BCC和HCP晶体中的最短单位位错的柏氏矢量。

2、  已知原子半径与晶体结构有关，请问当配位数降低时，原子半径如何变化？为什么？

3、  均匀形核与非均匀形核具有相同的临界晶核半径，非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，为什么非均匀形核比均匀形核容易？

4、  原子的热运动如何影响扩散？

5、  如何区分金属的热变形和冷变形？

二、          作图计算题（每题15分，共60分）

1.         已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）

2.         请计算简单立方晶体中，(111)和 的夹角。

3.         请判定在FCC晶体中下列位错反应能否进行：

4.         试画出立方晶体中的(123)晶面和 晶向。

三、          综合分析题（共40分）

1.         如附图所示，请分析：（24分）

1)      两水平线的反应类型，并写出反应式；

2)      分析Ab、bg′、g′d′、d′、 d′h′、 h′e、eB七个区域室温下的组织组成物（ j点成分小于g点成分）；

3)      分析I、II合金的平衡冷却过程，并注明主要的相变反应；

4)      写出合金I平衡冷却到室温后相组成物相对含量的表达式及合金II平衡冷却到室温后组织组成物相对含量的表达式。

t/℃

k n j

g i d h

A b c1 g c2 d h e B

δ

α

β

I

II

2.         请对比分析回复、再结晶、正常长大、异常长大的驱动力及力学性能变化，并解释其机理。（16分）

2007年西北工业大学硕士研究生入学试题 参考答案

一、           简答题（每题10分，共50分）

1、 请说明什么是全位错和不全位错，并请写出FCC、BCC和HCP晶体中的最短单位位错的柏氏矢量。

答：全位错：柏氏矢量等于点阵矢量的整数倍；

不全位错：柏氏矢量不等于点阵矢量的整数倍。

Fcc： ；    bcc： ；    hcp：

2、 已知原子半径与晶体结构有关，请问当配位数降低时，原子半径如何变化？为什么？

答：半径收缩。若半径不变，则当配位数降低时，会引起晶体体积增大。为了减小体积变化，原子半径将收缩。

3、 均匀形核与非均匀形核具有相同的临界晶核半径，非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，为什么非均匀形核比均匀形核容易？

答：因为非均匀形核时，用杂质或型腔充当了一部分晶核。也就是说，需要调动的原子数少。

4、 原子的热运动如何影响扩散？

答：热运动增强将使原子的跃迁距离、跃迁几率和跃迁频率均增大，即增大扩散系数。

5、 如何区分金属的热变形和冷变形？

答：变形温度与再结晶温度的高低关系。高于再结晶温度的为热变形，反之为冷变形。

二、          作图计算题（每题15分，共60分）

1.         已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）

解：

2.         请计算简单立方晶体中，(111)和 的夹角。

解：

＝70°32

3.         请判定在fcc中下列位错反应能否进行：

解：几何条件：

（6分）

能量条件：

（6分）

满足几何条件和能量条件，反应可以进行。（3分）

4.试画出面心立方晶体中的 (123) 晶面和 晶向

解：

三、          综合分析题（共40分）

1.         如附图所示，请分析：（24分）

1)      两水平线的反应类型，并写出反应式；

2)      分析Ab、bg′、g′d′、d′、 d′h′、 h′e、eB七个区域室温下的组织组成物（ j点成分小于g点成分）；

3)      分析I、II合金的平衡冷却过程，并注明主要的相变反应；

4) t/℃

k n j

g i d h

A b c1 g c2 d h e B

δ

α

β

I

II

写出合金I平衡冷却到室温后相组成物相对含量的表达式及合金II平衡冷却到室温后组织组成物相对含量的表达式。

解：1）  水平线kj为包晶反应：

（2分）

水平线gh为共晶反应：

（2分）

2）  Ab： α           （1分）
bg′： α+βII           （1分）
g′d： α+(α+β)共+βII （1分）
d'： (α+β)共         （1分）
d′h′： β+(α+β)共+αII（1分）
h′e：  β+αII         （1分）
eB：  β         （1分）

3） L

L→α

α→βII

L→α+β

L

L→δ

L→α

α

L+δ→α

α→βII

合金I  （5分）                                    合金II  （3分）

4）  合金I相组成： （2分）

合金II组织组成：

（3分）

2.         请对比分析回复、再结晶、正常长大、异常长大的驱动力及力学性能变化。（16分）

|  | 回复 | 再结晶 | 正常长大 | 异常长大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动力 | 存储能 （主要是点阵畸变能） | 存储能 （主要是点阵畸变能） | 总界面能 | 总界面能和表面能 |
| 力学性能变化 | 基本保持变形后性能 | 恢复到冷变形前的水平 | 基本保持再结晶后的水平 | 性能恶化 强度、塑性下降 |