北京科技大学2008年金属学与热处理复试题目
一． 名词解释（每个5分，共30分）
1. 区域偏析
2. 魏氏组织
3. 过冷奥氏体
4. 热稳定化
5. 应力腐蚀
6. 二次淬火
二． 简述热变形钢的组织形式（20）
三． 钢回火转变后的组织有哪些？（15）
四．合金元素对铁碳相图的影响（15）
五．列出结构钢、轴承钢、工具钢、耐蚀钢、耐热钢的具体热处理工艺（20）
五 画出铁碳相图，并按C含量分类，并计算0.35%的C室温组织的含量（15）
北京科技大学2009年金属学与热处理复试题目

1． 名词解释（每个5分，共30分）

1. 偏析

2. 网状碳化物

3. CCT曲线

4. 淬透性

5. 晶间腐蚀

6. 变态莱氏体

2． 讨论淬火钢回火过程中的组织转变过程（20分）

3． 讨论40Cr、T8钢的热处理工艺，如淬火温度、淬火介质和回火温度等。（15分）

4． 讨论完全退火、不完全退火和球化退火的概念或划分依据，以及各自的目的。（15分）

5． 画出按组织组成分区的铁碳相图，写出三个三相反应，并写出含碳量3.5%的铁碳合金冷却到室温时的组织组成，计算各组织的相对含量。（20分）
北京科技大学2010年金属学与热处理复试题目

一，名词解释30分
1，莱氏体和珠光体；2灰口铸铁；3腐蚀的类型；4沸腾钢和镇静钢；5TTT曲线；6淬透性和淬硬性。
二，渗碳处理的目的，举个典型钢的相关例子；15分
三，四把火的概念，目的和应用范围；20分
四，W18Cr4V的元素含量及作用，制定热处理工艺；15分
五，画出铁碳相图，并说明45刚和T8的热处理工艺，并说明这样选的原因！20分 
