2007年金属学试题
一、简述题（5分/题,共50分）
1.调幅分解
2.再结晶温度
3.晶体缺陷
4.马氏体相变
5.滑移系
6.影响扩散的主要因素
7.布拉非（Bravais）点阵
8.A1和A3晶体结构中原子的堆垛方式
9.金属键
10.固溶体

二、从热力学方面分析金属结晶均匀形核时临界晶核的形成过程(15分)

三、分别画出铁碳合金相图和3.0wt%C亚共晶白口铸铁从液相缓慢冷却到室温时组织转变示意图，并计算在室温时各组织的相对量。(20分)

四 论述扩散第一定律及对上坡扩散现象的解释(10分)

五 分析冷变形金属或合金的回复与再结晶过程及相关性能变化(15分)

六 写出所附Pd-Zr相图中的不变反应.(图略)(10分 )

七 分别画出点阵常数为a 具有A1晶体结构金属的八面体间隙，四面体间隙位置及（110）晶面原子的排列情况   ( 15分)(仅统考生做,单考生不做)

八 讨论具有A1、 A2和A3结构金属单晶体典型的应力-应变曲线特点
(15分)(仅统考生做,单考生不做)

九 分析金属铸锭的低倍组织，常见缺陷及形成原因。(30分)(仅单考生做)
