哈尔滨工业大学

二○○七年硕士研究生考试试题标准答案

考试科目：材料科学与工程基础

报考专业：材料学，材料物理与化学，材料加工工程

考试科目代码：[ 440 ]
第二部分    选答题

第五组：金属学与热处理（本组共计100分）

五、选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个或一个以上正确的答案，写出括号内其相应标号。例如：一、22（①③④）。正确的答案没有选全或选错的，该题无分。每题1分，共20分）

1.（①②）


2.（②④）


3.（①）

4.（②③）

5.（②）


6.（①）


7.（①③）

8.（②）

9.（①③④）

10.（②④）

11.（①②）

12.（②④）

13.（④）


14.（③④）

15.（②）

16.（①②③）

17.（①②③④）
18.（①②④）

19.（②）

20.（①② ③④）

六、判断题（判断下列各小题，正确的将题号后标注字母“T”，错误的将题号后标注字母“F”，例如：二、6.T。每小题2分，共12分）。

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

七、简答题（每题10分，共30分）

1.举例说明什么是合金的组元、相和组织。

组成合金最基本的、独立物质称为组元；合金中具有同样聚集状态、同样品体结构、同样化学成分并有界而与其它部分分开的均匀组成部分，叫相。用人眼或借助显微镜所观察到的相的种类与分布形貌。铁碳合金等为例子。

2.简述纯金属与固溶体合金平衡结晶过程的异同点。

相同点：（1）过冷，
（2）形核条件：能量起伏，结构起伏

       （3）形核方式：均匀，非均匀；
（4）长大方式：垂直长大

（5）晶体结晶形态：正温度梯度时平面状长大或负温度梯度时树枝状长大形态。

不同点：（1）结晶温度：纯金属恒温，固溶体合金温度范围；

       （2）形核条件：固溶体合金有成分起伏

       （3）晶体结晶形态：固溶体合金有成分过冷，所以，固溶体合金在正温度梯度时也可能出现胞状或树枝状长大形态。

3.简述临界变形度对对金属再结晶后的组织和性能有何影响。

当冷变形量较小时（一般金属在2%-10%），再结晶的晶粒特别粗大，这样的变形度称为临界变形度，金属再结晶后的晶粒后的晶粒粗大且不均匀，相应的力学性能也很低。

八、综合题（38分）

1.1）画出
[image: image9.wmf]A

E

1

B

O

E

E

1

E

2

C

相图的示意图，并填写相区（4分）：略

  2）比较一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体、共析渗碳体和具有晶渗碳体在形成条件、组织形态和晶体结构方面的异同点（8分）；

	
	晶体结构
	组织形态
	形成条件

	一次渗碳体
	复杂斜方
	条形
	含碳量4.3%-6.69%铁碳合金

	二次渗碳体
	同上
	沿原奥氏体晶界分布
	含碳量0.77%-6.69%铁碳合金

	三次渗碳体
	同上
	点、链状分布（微量）
	含碳量0.0128%-6.69%铁碳合金

	共析渗碳体
	同上
	片状
	含碳量0.77%-6.69%铁碳合金

	共晶渗碳体
	同上
	点、链状分布（48%）
	含碳量2.11%-6.69%铁碳合金


3)计算碳钢中二次渗碳体的最大含量。（4分）

对含碳2.11%合金：
[image: image2.wmf]6.692.14

100%77%

6.690.77

-

´=

-


2.在500℃测得铝的密度为
[image: image3.wmf]3

2.690.

gcm

r

-

，若假定此时铝晶体中的缺陷只有肖脱基空位，试计算该温度下铝晶体中平衡空位浓度（计算结果保留两位有效数字，已知铝的原子量是26.98，铝晶格点阵常数为0.4049nm，何伏伽德罗常数为6.022×1023/mol）(5分)

[image: image1.wmf]3

FeFeC

-


[image: image4.wmf]23321

2.69043.9856

6.022100.4049103.9856,0.36%

26.984

-

-

´´´´==


3.图1为组元在固态下互不溶解的三元共晶合金相图的投影图，

1）分析0点成分合金的平衡结晶过程（5分），
2）写出该合金在室温下组织组成物的相对含量表达式
（5分）

[image: image8.wmf]A

E

1

B

O

E

E

1

E

2

C

1）
[image: image5.wmf]()()()

ABABABC

+®++++


2）略

4.1）试述钢的正火，淬火加热温度范围（5分）；

  2）若用T12钢（含有1.2%，
[image: image6.wmf]840

ccm

A

=

℃，
[image: image7.wmf]1727

Ac

=

℃），制作手锯条，试制定最终热处理工艺参数（包括工艺名称、加热温度、冷却方式），并说明最终所得的组织及相应的性能特点（5分）。

1）正火：亚共析钢Ac3+30～50℃；过共析钢Ac3+30～50℃

   淬火：亚共析钢Ac3+30～50℃；过共析钢Ac1～Accm

2）淬火：727～840℃  水冷

   低温回火：180～250℃均可，空冷

   组织：回火马氏体

� EMBED Visio.Drawing.11  ���





图1








_1270125816.unknown

_1270127018.unknown

_1270127055.unknown

_1270129410.vsd
E1


A


B


O


E


E1


E2


C



_1270126907.unknown

_1270125415.unknown

_1270125494.unknown

_1270122846.unknown

