北  京  科  技  大  学

2013年硕士学位研究生入学考试试题

=============================================================================================================

试题编号：    814        试题名称：     材料科学基础         （共 2 页）

适用专业：      材料科学与工程   材料工程(专业学位)                            
说明： 所有答案必须写在答题纸上，做在试题或草稿纸上无效。
=============================================================================================================

一、简答题 (8分/题，共40分) 

1.超点阵 

2. 玻璃化转变温度 
3.伪共晶

4. 脱溶
5.二次再结晶 
二、图1是立方ZnS结构示意图，回答下列问题（共20分）
 1.Zn2+负离子配位数是多少 
2. Zn2+占据以S2-密排结构的间隙位置，写出Zn2+占有位置的坐标
 3．计算ZnS结构的晶格常数（已知r Zn2+=0.06nm，r S2-=0.18nm）
 4．计算ZnS结构的致密度 
三、图2 是在同一滑移面上三组相互平行的相距为d的直位错，它们的柏氏矢

量b的模相等，箭头指向是柏氏矢量b和位错线t的方向。问每组的位错之间是相互吸引还是相互排斥。为什么。(15分) 
四、示意画出图3所示的AB体系中各相在T1、T2、T3、T4温度时的Gibbs

自由焓-成分曲线。(10分) 
五、图4为某三元合金系在T1、T2温度下的等温截面，若T1>T2，确定此合金系中存在哪种类型的三相平衡反应？说明判断理由，并写出三相反应式(10分) 六、由材料A和B组成双层平板，A板厚度为L，B板厚度为2L，如图5所示，扩散组元在A板一侧表面的浓度为C=C0（常数），在B板一侧表面的浓度一直维持为C=0。假设：扩散组元不与A和B形成新相，在A和B中扩散系数均为2 ,常数分别是D1和D2，扩散组元在A\B界面浓度保持连续，；A和B之间不扩散。求扩散在稳态时的扩散流量。（15分）
 

七、什么是动态回复？什么是动态再结晶？分别画出在相同温度时高、低应变速率下动态回复和动态再结晶的真应变---真应力曲线示意图，并给出简单解释。（10分） 
八、常温下单合金塑性变形有哪些主要方式，说明拉伸变形后相应的显微组织的形貌特征。（10分） 
九、图8为3个不同成分（0.45﹪C、3.4﹪C、4.7﹪C）的铁碳合金缓冷凝固组织（硝酸酒精浸蚀样品），回答下列问题（20分）
 1.说明每个图对应的是哪个成分的合金，为什么。 
2.分析图6（c）中组织的凝固过程，并计算该合金中白色长条状组织的重量相对量。 
PAGE  
2

