综合模拟测试

一、简答题（每题6分，共30分）

- 请简述刃型位错、螺型位错的主要特征。

- 相互垂直的位错运动后发生交割，原位错可能会发生什么变化？在后续的位错运动中可能会有什么影响？

- 什么是离异共晶？如何发生的？

- 简述平衡结晶与非平衡结晶的不同之处。

- 形成无限固溶体的条件是什么？简述原因。

- 在固态下晶体的线缺陷对溶质原子的扩散有何影响？

二、作图计算题（共40分）

- 在A滑移面上有一环形位错，所受切应力如图所示，试分析在平面位错环上各段属于哪种类型的位错？作图表示位错运动的方向？（俯视观看）（8分）

Ａ

b

- 根据Fe-Fe3C相图画出含碳0.65％的铁碳合金的冷却曲线。指出平衡冷却室温下相组成物、组织组成物是什么？并计算其相对含量。（12分）

3、下图为Cu-Zn相图，图中有多少三相平衡，写出它们的反应式。（8分）

4、已知单晶铜的｛111｝滑移系的临界分切应力τk为1MPa，请问：

- 要使面上产生方向的滑移，则在方向上应施加多大的应力？

- 假设在单晶铜中只开动滑移系，那么随着滑移的进行，拉伸试样中面会产生什么现象？它对随后的进一步变形有何影响？（12分）

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 为了细化纯铝板晶粒，采用冷变性的方法将其变形3％～5％，之后采用620℃退火1ｈ，组织反而粗化，增大冷变形至80％以上，再于620℃退火1ｈ，组织仍然粗大。分析其原因，指出上述工艺不合理之处并拟定一种合理的晶粒细化工艺。（Ｔ再＝0.4Ｔ溶 纯铝熔点为660℃）

- 简述60#钢（含碳0.6%）平衡结晶（假设为均匀形核）需要满足的条件。

综合模拟测试 参考答案

一 简答题（每题6分，共30分）

- 请简述刃型位错、螺型位错的主要特征

答：刃型位错：

- 晶体中有一个额外原子面，形如刀刃插入晶体

- 刃型位错周围的点阵发生了弹性畸变

- 位错线可以是折线或曲线, 但位错线必与滑移（矢量）方向垂直

- 只有一个确定的滑移面

- 位错线的移动方向与晶体滑移方向平行（一致）

- 位错线与柏氏矢量垂直

螺型位错：

- 上下两层原子发生错排，错排区原子依次连接呈螺旋状

- 位错线周围点阵产生了弹性畸变；

- 螺型位错与晶体滑移方向平行，故位错线一定是直 线

- 螺型位错的滑移面是不确定的，凡是包含螺型位错的平面均可作为它的滑移面；

- 位错线的移动方向与晶体滑移方向相互垂直。

- 位错线与柏氏矢量平行

- 相互垂直的位错运动后发生交割，原位错可能会发生什么变化？在后续的位错运动中可能会有什么影响？

答：交割后在原位错线上留下对方柏氏矢量大小、方向的扭转或割接，但是该位错线仍是原柏氏矢量。所有的割阶都是刃型位错，而扭折可以是刃位错也可以是螺位错在后续位错运动中，由于：扭折与原位错同一滑移面，可随主位错线一起运动，几乎不产生阻力，并在线张力的作用下易消失割阶与原位错线不在同一滑移面，故除非割阶产生攀移，否则割阶就不能跟随主滑移线一起运动，成为位错运动的障碍，称为割阶硬化

- 什么是离异共晶？如何发生的？

答：在共晶水平线的两个端部附近，由于共晶量少，领先相相依附在初生相上，另一相独立存在于晶界，在组织学上失去共晶体特点，称为离异共晶。有时，也将端部以外附近的合金，在非平衡凝固时得到的少量共晶，称为离异共晶。

- 简述平衡结晶与非平衡结晶的不同之处。

答：平衡结晶是指结晶速度非常缓慢，液相和固相中扩散均很充分的情况下的结晶。非平衡结晶是指结晶速度比较快，扩散不充分的情况下的结晶。

- 形成无限固溶体的条件是什么？简述原因。

答：形成固溶体时，溶质原子的溶入会使溶剂结构产生点阵畸变，使体系自由能升高。间隙固溶体中溶质原子溶入溶剂间隙中引起的点阵畸变较大，故不能形成无限互溶；置换固溶体中溶质原子取代了溶剂原子的位置，晶格畸变较小。当溶质、溶剂尺寸相差越小，晶格畸变越小，能量越低，溶解度越大；两组元具有相同的晶体结构可形成无限互溶。

- 在固态下晶体的线缺陷对溶质原子的扩散有何影响？

答：①Ｑ↓——Ｄ↑——管道机制　　　　　②Ｑ↑——Ｄ↓——陷阱机制

二 作图计算题（共30分）

1、根据Fe-Fe3C相图画出含碳0.65％的铁碳合金的冷却曲线。指出平衡冷却，室温下相组成物、组织组成物是什么？并计算其相对含量。（12分）

参考答案：

L →

→

→ Fe3CIII

→(＋Fe3C）共析

相组成：  + Fe3C

组织组成：F + P + Fe3CIII（少量、忽略）

室温下，相的相对含量：

室温下，组织相对含量：

忽略

2、在A滑移面上有一环形位错，所受切应力如图所示，试分析在平面位错环上各段属于哪种类型的位错？作图表示位错运动的方向？（俯视观看）（8分）

答：

Ａ

b

b

正刃

负刃

右螺

左螺

位错运动方向

3、下图为Cu-Zn相图，图中有多少三相平衡，写出它们的反应式。（8分）

答：

⑴包晶反应　α+ L→β;

⑵包晶反应　β+ L→γ;

⑶包晶反应　γ+ L→δ;

⑷包晶反应　δ+ L→ε;

⑸包晶反应　ε+ L→η;

⑹共析反应　δ→r +ε;

4、已知单晶铜的｛111｝滑移系的临界分切应力τk为1MPa，请问：

①要使面上产生方向的滑移，则在方向上应施加多大的应力？

②假设在单晶铜中只开动滑移系，那么随着滑移的进行，拉伸试样中面会产生什么现象？它对随后的进一步变形有何影响？（10分）

答：

（1）

滑移面的法线方向和拉力轴 的夹角

与拉力轴的夹角

需要施加的力

（2）（111）面会发生转动。晶面转动使晶体位相发生改变，使滑移面和滑移方向逐渐趋于平行拉伸轴线方向，从而使后续塑性变形所需外力进一步增大。

三 综合题（每题15分，共30分）

1、为了细化纯铝板晶粒，采用冷变性的方法将其变形3％～5％，之后采用620℃退火1ｈ，组织反而粗化，增大冷变形至80％以上，再于620℃退火1ｈ，组织仍然粗大。分析其原因，指出上述工艺不合理之处并拟定一种合理的晶粒细化工艺。（Ｔ再＝0.4Ｔ溶 纯铝熔点为660℃ ）

答：前一种为临界变形度下变形，高温退火再结晶驱动力小，形核少，晶粒粗大；后种工艺，在大变形下，根据Ｔ再＝0.4Ｔ溶 计算，T再≈100℃，故再结晶温度不得大于200℃为宜，由于采用了620℃高温退火，晶粒异常长大（二次再结晶），造成晶粒粗大。正确工艺：＞70%以上冷变形，之后150℃退火1h

2、简述60#钢（含碳0.6%）平衡结晶（假设为均匀形核）需要满足的条件

答：

体积自由能变化Gv < 0

结构条件：

能量条件：

驱动力

晶核

形核功

能量起伏

来自

要求

要求

结构起伏

热力学条件：

过冷度△T＞0

需要

形成晶胚

晶胚能否形成稳定晶核

成分条件：

选分结晶

液固相成分不同

存在

溶质原子再分配