综合模拟测试

一、简答题（每题6分，共30分）

- 请简述工程材料的分类。

- 请简述滑移和孪生变形的特点？

- 若将一位错线的正方向定义为原来的反向，此位错的柏氏矢量是否改变？位错的类型是否改变？

- 动态再结晶与静态再结晶后的组织有何差别？力学性能有何差别？

- 请简述金属间化合物的一般特性。

二、作图计算题（每题10分，共40分）

- 设有一条内径为30mm的厚壁管道，被壁厚0.1mm的铁膜隔开。由管子一端通入氮气，保持铁膜一侧活性氮原子浓度为1200 mol/m3，另一侧为100 mol/m3。如果在700℃下测得通过管道的氮气流量为2.8×10-4 mol/s，求此时氮原子在铁中的扩散系数。

- 请在立方晶胞中绘出和两晶面，并计算其夹角。

共析钢

过共晶白口铸铁

Al-5.0wt%Cu

Al-13%Si

- 请分别绘出室温下，共析钢、过共晶白口铸铁平衡组织；Al-5.0wt%Cu合金平衡组织；Al-13%Si合金平衡组织。

- 已知简单三元共晶的投影图，且A-B共晶温度最高，B-C共晶温度稍低，A-C共晶温度最低。请绘出介于B-C和A-C共晶温度之间的等温截面，以及AE垂直截面图，并标注各区域的相组成。

e

A

B

C

E

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 请以层片状共晶组织为例，论述二元共晶时如何满足成分条件。

- 根据Al-Zr二元相图回答：

  - 写出1490℃、1250℃、975℃、940℃的相变反应，并判断反应类型。

  - 画出x＝50.0％合金平衡结晶的冷却曲线，并标明各阶段的相变反应。

  - 计算x＝30.0％合金平衡结晶到室温下的相组成。

综合模拟测试 参考答案

一、简答题（每题6分，共30分）

- 请简述工程材料的分类。

答：金属材料，陶瓷材料，高分子材料，复合材料。

- 请简述滑移和孪生变形的特点？

答：

滑移变形特点：

1）平移滑动：相对滑动的两部分位向关系不变

2）滑移线与应力轴呈一定角度

3）滑移不均匀性：滑移集中在某些晶面上

4）滑移线先于滑移带出现：由滑移线构成滑移带

5）特定晶面，特定晶向

孪生变形特点：

1) 部分晶体发生均匀切变

2) 变形与未变形部分呈镜面对称关系，晶体位向发生变化

3) 临界切分应力大

4) 孪生对塑变贡献小于滑移

5) 产生表面浮凸

- 若将一位错线的正方向定义为原来的反向，此位错的柏氏矢量是否改变？位错的类型是否改变？

答：柏氏矢量反向。位错类型不变，符号改变。

- 动态再结晶与静态再结晶后的组织有何差别？力学性能有何差别？

答：动态再结晶后获得中心有畸变的等轴晶，晶粒内部有被缠结位错分割的亚晶。静态再结晶后获得低位错密度的等轴晶。一般，动态再结晶后的强度、硬度比静态再结晶的高。

- 请简述金属间化合物的一般特性。

答：金属间化合物种类繁多，机构复杂，一般具有极高的硬度，较高的熔点，塑形差。往往具有特殊的物理化学性质。

二、作图计算题（每题10分，共40分）

- 设有一条内径为30mm的厚壁管道，被壁厚0.1mm的铁膜隔开。由管子一端通入氮气，保持铁膜一侧活性氮原子浓度为1200 mol/m3，另一侧为100 mol/m3。如果在700℃下测得通过管道的氮气流量为2.8×10-4 mol/s，求此时氮原子在铁中的扩散系数。

6.

答：

α=19.1°

- 请分别绘出室温下，共析钢、过共晶白口铸铁平衡组织；Al-5.0wt%Cu合金平衡组织；Al-13%Si合金平衡组织。

答：略

- 已知简单三元共晶的投影图，且A-B共晶温度最高，B-C共晶温度稍低，A-C共晶温度最低。请绘出介于B-C和A-C共晶温度之间的等温截面，以及AE垂直截面图，并标注各区域的相组成。

e

A

B

C

E

答：

A

B

C

L

L+A+B

L+A

L+B

L+B+C

L+C

E

A

L

L+A

L+C

L+B+C

A+B+C

L+A+C

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 请以层片状共晶组织为例，论述二元共晶时如何满足成分条件。

答：首先通过成分起伏获得某一组元的富集并形成共晶中的某一相（领先相），此时会在其周围形成另一组元的富集，比较容易满足另一相的形成条件，从而形成共晶中的另一相。如此反复，满足成分条件，交替形核，而形成共晶。

形核后，两相与液相的界面处均会形成溶质原子的富集，溶质原子通过横向扩散，满足两相生长所需的成分条件，实现液固界面的推进。

- 根据Al-Zr二元相图回答：

  - 写出1490℃、1250℃、975℃、940℃的相变反应，并判断反应类型。

  - 画出x＝50.0％合金平衡结晶的冷却曲线，并标明各阶段的相变反应。

  - 计算x＝30.0％合金平衡结晶到室温下的相组成。

答：

  - 1490℃：L → Al3Zr + Al2Zr 共晶反应
1250℃：Al3Zr4 + Al3Zr2 → AlZr 包析反应
975℃：β-Zr + AlZr2 → AlZr3 包析反应
940℃：β-Zr + AlZr3 → α-Zr 包析反应

L

L→Al3Zr2

Al3Zr2 + Al3Zr4

Al3Zr4 + Al3Zr2 → AlZr

AlZr

L → Al3Zr2 + Al3Zr4

  - x＝30.0％合金室温下相组成为：

AlZr3 ＋ AlZr2

AlZr3中含Al＝25％，AlZr2中含Al＝33.3