综合模拟测试

一、简答题（每题5分，共30分）

- 什么是柏氏矢量？它有哪些特征？

- 固溶体的固溶度受哪些因素的影响？

- 请总结并简要回答二元合金平衡结晶过程中，单相区、双相区和三相区各相成分的变化规律。

- 什么是上坡扩散？哪些情况下会发生上坡扩散？

- 何谓固溶强化？请简述其机制。

- 室温下对某种金属材料进行塑性变形，可能发生动态再结晶吗？为什么？

二、作图计算题（每题8分，共40分）

- 面心立方晶体沿[001]方向拉伸，可能有几个滑移系开动？请写出各滑移系指数，并分别绘图示之。

- 假设某合金平衡结晶时形成的临界晶核为边长为a的立方体。已知该合金体系的液固界面能为σ，单位体积自由能差为ΔGB。请推导均匀形核时临界晶核边长a*和临界形核功ΔG*的表达式。

- 500℃时，Al在Cu中的扩散系数为2.6×10-17 m2/s；1000℃时则为1.6×10-12 m2/s。请计算该扩散偶的D0和扩散激活能Q。（R=8.314J/mol·K）

- 请根据附图绘出简单三元共晶相图中AF所代表的垂直截面，并标明各个相区的相组成；绘出合金X的冷却曲线，并标明各阶段的相变反应或相组成

e

A

B

C

X

F

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 请分析回复、再结晶、正常长大、二次再结晶的热力学驱动力和动力学特征。

- Al-Cu相图的局部如附图所示，请分析并回答：

- 5.6%Cu合金和5.8%Cu合金在平衡结晶和快速冷却不平衡结晶时，室温下的组织特征。

- 已知Al为FCC结构，请问图中的相是什么晶体结构？为什么？

- 请计算亚共晶合金在共晶反应前一刻的平衡分配系数。

- 设X合金平衡结晶完成时的组织为初+(+θ)共，其中初占80%。请问，该合金刚刚凝固完毕时θ相的含量有多少。

综合模拟测试 参考答案

一、简答题（每题5分，共30分）

- 什么是柏氏矢量？它有哪些特征？

答：柏氏矢量是描述晶体中位错性质及其引起畸变方向、程度的一种数学方法。 它具有唯一性、同一性和可加性。

- 固溶体的固溶度受哪些因素的影响？

答：原子尺寸、晶体结构、电负性、电子浓度。

- 请总结并简要回答二元合金平衡结晶过程中，单相区、双相区和三相区各相成分的变化规律。

答：单相区：相成分为合金平均成分，不随温度变化；

双相区：两相成分分别位于该相区的边界，并随温度沿相区边界变化；

三相区：三相具有确定成分，且不随结晶过程变化。

- 什么是上坡扩散？哪些情况下会发生上坡扩散？

答：由低浓度处向高浓度处扩散的现象称为上坡扩散。 应力场作用、电场磁场作用、晶界内吸附作用和调幅分解反应等情况下可能发生上坡扩散。

- 何为固溶强化？请简述其强化机制。

答：固溶强化就是溶质原子通过某种方式阻碍位错运动，从而使合金强度提高的现象。其主要机制包括：（1）柯氏气团，即溶质原子与基体原子尺寸不同，产生的弹性应力场对位错运动产生阻碍；（2）玲木气团，即溶质原子降低了基体的层错能，使位错分解称为扩展位错，阻碍位错运动；（3）电交互作用，即溶质原子为带电粒子，与位错形成静电作用力，阻碍位错运动。

- 室温下对某种金属材料进行塑性变形，能发生动态再结晶吗？为什么？

答：可能。若再结晶温度低于室温，则室温下的变形属于热变形，就可能发生动态再结晶。

二、作图计算题（每题8分，共40分）

- 面心立方晶体沿[001]方向拉伸，可能有几个滑移系开动？请写出各滑移系指数，并分别绘图示之。

答：可能开动的有8个。分别是：

、 、

、 、

- 假设某合金平衡结晶时形成的临界晶核为边长为a的立方体。已知该合金体系液固界面能为σ，单位体积自由能差为ΔGB。请推导均匀形核时临界晶核边长a*和临界形核功ΔG*的表达式。

- 500℃时，Al在Cu中的扩散系数为2.6×10-17 m2/s；1000℃时则为1.6×10-12 m2/s。计算该扩散偶的D0和扩散激活能Q。（R=8.314J/mol·K）

- 请根据附图作出简单三元共晶相图中AF所代表的垂直截面，并标明各个相区的相组成；绘出合金X的冷却曲线，并标明各阶段的相变反应或相组成

e

A

B

C

X

F

L

L→B

L→A+B

L→A+B+C

A+B+C

L

L+C

L+A+C

L+B+C

A+B+C

A

F

L+A

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 请分析回复、再结晶、正常长大、二次再结晶的热力学驱动力和动力学特征。

答：

|  | 热力学驱动力 | 动力学特征 |
| --- | --- | --- |
| 回复 | 存储能（点阵畸变能） | 驰豫过程 |
| 再结晶 | 存储能（点阵畸变能） | 形核长大 |
| 正常长大 | 总界面能 | 长大 |
| 二次再结晶 | 总界面能＋总表面能 | 长大 |

- Al-Cu相图的局部如附图所示，请分析并回答：

- 分析5.6%Cu合金和5.8%Cu合金在平衡结晶和快速冷却不平衡结晶时，室温下的组织特征。

- 已知Al为FCC结构，请问图中的相是什么晶体结构？为什么？

- 请计算亚共晶合金在共晶反应前一刻的平衡分配系数。

- 设X合金平衡结晶完成时的组织为初+(+θ)共，其中初占80%。请问，该合金刚刚凝固完毕时θ相的含量有多少。