综合模拟测试

一、简答题（每题5分，共30分）

- 已知fcc晶体的致密度比bcc晶体的大，请解释为什么fcc的固溶度仍比bcc的大？

- 请简述影响固溶体固溶度的因素有哪些。

- 均匀形核与非均匀形核具有相同的临界晶核半径，非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，为什么非均匀形核比均匀形核容易？

- 原子的热运动如何影响扩散？

- 如何区分金属的热变形和冷变形？

- 基体、增强体和界面在复合材料中各起什么作用？

二、作图计算题（每题10分，共40分）

- 请分别计算简单立方晶体与面心立方晶体（100）、（110）和（111）晶面的间距。

- 已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）

- 请判定在fcc中下列位错反应能否进行：

- 已知三元简单共晶的投影图，见附图。

- 请画出DF代表的垂直截面图及各区的相组成；

- 请画出X合金平衡冷却时的冷区曲线，及各阶段相变反应。

e

A

B

C

X

F

D

三、综合分析题

- 如附图所示，请分析：（22分）

  - 两水平线的反应类型，并写出反应式；

  - 分析Ab、bg′、g′d、d′、 d′h′、 h′e、eB七个区域室温下的组织组成物（ j点成分小于g点成分）；

  - 分析I、II合金的平衡冷却过程，并注明主要的相变反应；

  - 写出合金I平衡冷却到室温后相组成物相对含量的表达式及合金II平衡冷却到室温后组织组成物相对含量的表达式。

t/℃

k n j

g i d h

A b c1 g’ c2 d’ h’ e B

δ

α

β

I

II

- 请对比分析回复、再结晶、正常长大、异常长大的驱动力及力学性能变化。（8分）

综合模拟测试 参考答案

一、简答题（每题5分，共30分）

- 已知fcc晶体的致密度比bcc晶体的大，请解释为什么fcc的固溶度仍比bcc的大？

答：间隙分为四面体间隙和八面体间隙。在fcc中八面体间隙较大，而bcc中因八面体间隙为扁八面体间隙，故其四面体间隙较大。因此fcc晶体能够容纳更多的溶质原子。

- 请简述影响固溶体固溶度的因素有哪些。

答：1）原子尺寸因素：置换固溶体的溶质与溶剂原子尺寸越相近固溶度越大。

间隙固溶体的溶质原子与溶剂间隙尺寸越相近固溶度越大。

2）晶体结构因素：置换固溶体溶质溶剂的晶体结构相似固溶度越大。

3）电负性因素：溶质与溶剂的电负性越相近固溶度越大。

4）电子浓度因素：电子浓度越低固溶度越大。

- 均匀形核与非均匀形核具有相同的临界晶核半径，非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，为什么非均匀形核比均匀形核容易？

答：非均匀形核与均匀形核的临界晶核半径相等，但非均匀形核的临界晶核体积小。非均匀形核的临界形核功也等于三分之一表面能，但非均匀形核的表面能小于均形核的表面能，即非均匀形核的临界形核功小。因此非均匀形核比较容易。

- 原子的热运动如何影响扩散？

答：原子热运动越强烈，原子的跃迁距离增大，跃迁频率增大，跃迁几率增大，将使得扩散系数增大，即促进扩散。

- 如何区分金属的热变形和冷变形？

答：冷、热变形温度的分界是再结晶温度。

- 基体、增强体和界面在复合材料中各起什么作用？

答：基体：1）固定和粘附增强体2）保护增强体免受物理化学损伤3）隔离和阻断损伤。

增强体：1）承担载荷；2）阻碍基体变形。

界面：协调变形

2.

- 已知三元简单共晶的投影图，见附图，

- 请画出DF代表的垂直截面图及各区的相组成；

- 请画出X合金平衡冷却时的冷区曲线，及各阶段相变反应。

答：

e

A

B

C

X

F

D

L

L→C

L→B+C

L→A+B+C

A+B+C

L

L+C

L+A+C

L+B+C

A+B+C

D

F

三、综合分析题

- 如附图二所示，请分析：（22分）

  - 两水平线的反应类型，并写出反应式；

  - 分析Ab、bg′、g′d、d′、 d′h′、 h′e、eB七个区域室温下的组织组成物（ j点成分小于g点成分）；

  - 分析I、II合金的平衡冷却过程，并注明主要的相变反应；

  - 写出合金I平衡冷却到室温后相组成物相对含量的表达式及合金II平衡冷却到室温后组织组成物相对含量的表达式。

t/℃

k n j

g i d h

A b c1 g’ c2 d’ h’ e B

答：

- 水平线kj为包晶反应：

水平线gh为共晶反应：

- Ab： α

bg′： α+βII

g′d： α+(α+β)共+βII

d’： (α+β)共

d′h′： β+(α+β)共+αII

h′e： β+αII

eB： β

- 合金I                                 合金II

L

L→δ

L→α

α

L+δ→α

L

L→α

α→βII

L→α+β

α→βII

2.请对比分析回复、再结晶、正常长大、异常长大的驱动力及力学性能变化。（8分）

答：

|  | 回复 | 再结晶 | 正常长大 | 异常长大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动力 | 存储能 （主要是点阵畸变能） | 存储能 （主要是点阵畸变能） | 总界面能 | 总界面能和表面能 |
| 力学性能变化 | 基本保持变形后性能 | 恢复到冷变形前的水平 | 基本保持再结晶后的水平 | 性能恶化 强度、塑性下降 |