综合模拟测试

一、简答题（每题5分，共30分）

- 何为空间点阵？它与晶体结构有何异、同？

- 请简述晶界有哪些特征？

- 何为固溶强化？置换固溶体与间隙固溶体相比,哪个的固溶强化效果强？请简述影响固溶度的因素。

- 请简述二元合金结晶的基本条件有哪些。

- 什么是反应扩散？请简述其特点。

- 简述在什么情况下会发生单滑移、多滑移和交滑移，它们的滑移线形貌特征是什么。

二、作图计算题（每题10分，共40分）

- 请计算简单立方和体心立方晶体的（100）、（110）和（111）晶面的面间距（假设两种点阵的点阵常数都是a）。

- 在面心立方晶体中，分别画出、和、，指出哪些是滑移面、滑移方向，并就图中情况分析它们能否构成滑移系？若外力方向为<001>，请问哪些滑移系可以开动？

- 请判定下列反应能否进行，若能够进行，则在简单立方晶胞内绘出参加反应位错的柏氏矢量。

- 已知三元简单共晶的投影图，见附图，

- 请画出AD代表的垂直截面图及各区的相组成；

- 请画出X合金平衡冷却时的冷区曲线，及各阶段相变反应。

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 已知Mg-Ni合金系中一个共晶反应：

L23.5%Ni纯Mg+Mg2Ni54.6%Ni

设有C1和C2两种合金，C1为亚共晶，C2为过共晶。这两种合金的初生相质量分数相等，但室温时C1中(即Mg)的总量是C2中总量的2.5倍，请确定C1和C2的成分。

- 某工厂对一大型零件进行淬火处理，经过1100℃加热后，用冷拉钢丝绳吊挂，由起重吊车送往淬火水槽，行至途中钢丝突然发生断裂。该钢丝是新的，且没有瑕疵，是分析该钢丝绳断裂的原因。

综合模拟测试 参考答案

一、简答题（每题5分，共30分）

- 何为空间点阵？它与晶体结构有何异、同？

答：空间点阵是对晶体结构按照一定法则进行的高度数学抽象；晶体结构是对晶体的直观表示。点阵只有七大类，14种，晶体结构有无限多种。

- 请简述晶界有哪些特征？

答：晶界有自发变直的趋势；晶界引起晶体强度升高；晶界扩散比晶体内扩散速度快；晶界容易收到腐蚀；晶界容易吸附溶质原子和杂质；晶界是相变首先发生的地方。

- 何为固溶强化？置换固溶体与间隙固溶体相比,哪个的固溶强化效果强？请简述影响固溶度的因素。

答：溶质原子溶入晶格中，阻碍位错运动，引起强度升高，塑性下降的现象。晶体结构类型、原子尺寸差、电负性差异、电子浓度都会影响固溶度。

- 请简述二元合金结晶的基本条件有哪些。

答：热力学条件；结构条件；能量条件；成分条件。

- 什么是反应扩散？请简述其特点。

答：扩散时，元素超过最大固溶度因而形成新相的扩散。。反应快速分为有扩散无反应层和有反应层；两层之间有明确的界面；反应扩散速度取决于扩散速度和反应速度。

- 简述在什么情况下会发生单滑移、多滑移和交滑移，它们的滑移线形貌特征是什么。

答：变形量小或滑移系少的时候发生单滑移；变形量大或滑移系多时多个滑移系同时或交替开动称为多滑移；当螺位错为了避开障碍物改变滑移面时称为交滑移。单滑移滑移线为平行直线；多滑移为交叉的两组平行直线；交滑移为波纹线

二、作图计算题（每题10分，共40分）

- 请计算简单立方和体心立方晶体的（100）、（110）和（111）晶面的面间距（假设两种点阵的点阵常数都是a）。

答：

|  | （100） | （110） | （111） |
| --- | --- | --- | --- |
| 简单立方 | （1分） | （1分） | （2分） |
| 体心立方 | a（2分） | （2 | （2分） |

- 在面心立方晶体中，分别画出、和、，指出哪些是滑移面、滑移方向，并就图中情况分析它们能否构成滑移系？若外力方向为<001>，请问哪些滑移系可以开动？

- 请判定下列反应能否进行，若能够进行，则在简单立方晶胞内绘出参加反应位错的柏氏矢量。

（1）

几何条件： ，满足几何条件

能量条件：

不满足能量条件，反应不能进行。

（2）

几何条件：，满足几何条件

能量条件：

满足能量条件，反应可以进行。

- 已知三元简单共晶的投影图，见附图，

- 请画出AD代表的垂直截面图及各区的相组成；

- 请画出X合金平衡冷却时的冷区曲线，及各阶段相变反应。

e

A

B

C

X

D

L

L+A

L+C

L+A+C

L+B+C

A+B+C

L A

L

A + B + C

L A+C

L A+B+C

三、综合分析题（每题15分，共30分）

- 已知Mg-Ni合金系中一个共晶反应：

L23.5%Ni纯Mg+Mg2Ni54.6%Ni

设有C1和C2两种合金，C1为亚共晶，C2为过共晶。这两种合金的初生相质量分数相等，但室温时C1中(即Mg)的总量是C2中总量的2.5倍，请确定C1和C2的成分。

答：1）见习题集，图略

2）

x1=12.7%, x2=37.8%

- 某工厂对一大型零件进行淬火处理，经过1100℃加热后，用冷拉钢丝绳吊挂，由起重吊车送往淬火水槽，行至途中钢丝突然发生断裂。该钢丝是新的，且没有瑕疵，是分析该钢丝绳断裂的原因。

答：冷拉钢丝处于加工硬化状态，强度高。在1100℃加热后，发生再结晶，强度下降。出炉时，钢丝承担不了工件的重量发生断裂，并非因钢丝瑕疵导致断裂。