1． 原子中一个电子的空间位置和能量可用以下四个量子数来确定：n、m、l、
[image: image1.wmf]s

n


2． 在多电子的原子中核外电子的排布有以下三个原则：
3． 同一周期中，以左往右，元素的核电荷数依次增加，原子半径逐渐减小，因此：金属性减小，非金属性增加，而在同一主族中，以上到下，金属性增加，非金属性减小。

4． 金属键的主要特点是：共用电子

离子键的主要特点是：正负离子结合

共价键的主要特点是：共用电子对

5． 高分子键结构分为近程结构和远程结构，近程结构属于化学结构，又称一级结构，远程结构又称二级结构，是指：单个高分子的大小与形态，链的柔顺性及分子在各种环境中所采取的构象。

6． 按聚合物机制分类，聚合物可通过加聚和缩聚反应产生，按高分子受热的表现可分热塑性和热固性塑料两大类。
7． 所有晶体可以归属7个晶系和14点阵，而正交晶系中包括：简单正交，底心正交，体心正交和面心正交四种点阵类型。

8． 空间点阵的主要特点在空间分布必须具有：完全相同的周围环境。

9． 在立方晶系中，晶向指数与晶向指数的数字和顺序相同时，该晶向必然在位向上垂直该晶面。

10． 点阵中的各组晶面，共面间距各不相同，一般是晶面指数小的晶体共面间距较大。

11． 3种典型的晶体结构是面心立方，体心立方，密排六方，其中密排六方不能称为一种空间点阵。

12． 每个面心立方晶胞中共有4个8面体间隙，8个四面体间隙。其大小分别为0.414r、0.225r。

13． 影响置换固熔体的固熔度的因素，主要有，组元晶体结构，原子尺寸因素，电负性，电子浓度（原子价）。
14． 形成无限固熔的先决条件是两组元A和B的晶体结构一样，而当金属A和非金属B组元间的原子半径之比等于0.59时将形成复杂晶体结构的间隙化合物。

15． 在面心立方结构的固熔体合金中，有序化最易在百分比A：B为1：1/3：1成分处出现。

16． 
[image: image2.wmf]3

FeC

和
[image: image3.wmf]Fe

—
[image: image4.wmf]C

合金中的一个基本组，称为渗碳体，其结构为正交晶系。

17． 离子化合物的特点是___________，是决定晶体结构的主要因素，而共价化合物则按_________规律所形成的化合物。

18． 
[image: image5.wmf]NaCl

是典型离子晶体结构，而金刚石是典型共价晶体结构。

19． 共价晶体的共同特点是配位数服从_______法则，而聚合物晶体的最大特点是结晶不完全性。
20． 晶体与非晶体物质在性能上主要区别为晶体具有固定的熔点和各向异性。

1． 空间点阵：

2． 晶带轴：

3． 相：合金中具有同一聚集状态，同一晶体结构和性质，并以界面相互隔开的组成部分。

4． 同素异构体：某些在不同条件下具有不同晶体结构。

5． 固熔体：

6． 配位数：

7． 玻璃

1． 标晶面和晶向：（a）立方晶系（4 2 1）（-1 2 3）（1 3 0）[2 -1 -1] [3 1 1]

（b）六方晶系（2 -1 -1 -1）（1 -1 0 1）（3 -2 -1 2）（2 -1 -1 1）（1 -2 1 3）

2．已知纯钛有两种同素异形体。密排六方结构的低温稳定的α—Ti和体心立方结构的高温稳定的β—Ti，其同素异构体变温度为882.5摄氏度。试计算纯Ti在室温（20度）和900度时晶体中（1 1 2）和（0 0 1）的晶体距离。
（已知
[image: image6.wmf]a

a

（20度）=0.29506nm ，
[image: image7.wmf]c

a

（20度）=0.46788nm，
[image: image8.wmf]a

b

（900度）=0.33065nm）
3．已知Si的原子量为28.09，若100gSi中有5
[image: image9.wmf]´



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image10.wmf]10

10

个电子能自由活动，试计算（a）能自由活动的电子占价电子总数的比例为多少？
（b）必须破坏的共价键之比例为多少？

4．已知面心立方晶格的Ni原子半径为0.1243nm，原子量为38.71，试求：


（a）Ni的密度


（b）其（1 1 0）的致密度

5．作用说明四方晶体中只有简单四方和体心四方两种点阵类型。 
_1192613614.unknown

_1192614777.unknown

_1192614908.unknown

_1192614990.unknown

_1192615153.unknown

_1192614889.unknown

_1192613775.unknown

_1192613533.unknown

_1192613589.unknown

_1192612136.unknown

