
北  京  科  技  大  学

2013年硕士学位研究生入学考试试题
=============================================================================================================

试题编号：   814      试题名称：      材料科学基础        （共 4 页）

适用专业：            材料科学与工程                                  
说明： 所有答案必须写在答题纸上，做在试题或草稿纸上无效。
=============================================================================================================

一、简答题 (8分/题，共40分)

1. 超点阵；

2. 玻璃化转变温度；

3. 伪共晶；

4. 脱溶；
5. 二次再结晶。
二、图1是立方ZnS结构示意图，回答以下问题（共20分）：

1. Zn2+的负离子配位数是多少？
2. Zn2+占据以S2-密排结构的间隙位置，写出Zn2+占有位置的坐标；
3. 计算ZnS结构的晶格常数(已知Zn2+和S2-的离子半径分别为0.06 nm和0.18 nm)；
4. 计算ZnS结构的致密度。
[image: image1.png]



图1 立方ZnS结构示意图（第二题图）
三、图2是在同一滑移面上三组相互平行的相距为d的直位错，它们的柏氏矢量b的模相等，箭头指向是柏氏矢量b和位错线t的方向。问每组的位错之间是相互吸引还是相互排斥，为什么？（共15分）
[image: image2.png](a)

Ap,

()

Ab,

2]





图2 三组相互平行的直位错及其柏氏矢量（第三题图）
四、示意画出图3所示的A-B体系中各相在T1、T2、T3和T4温度时的Gibbs自由焓-成分曲线。(共10分)
[image: image3.png]



图3 A-B二元合金相图（第四题图）
五、图4为某三元合金系在T1和T2温度下的等温截面。若T1>T2,确定此合金系中存在哪种类型的三相平衡反应？说明判断理由，并写出三相反应式。 (共10分)
[image: image4.png]



图4 A-B-C三元系等温截面（第五题图）
六、由材料A和B组成双层平板，A板厚度为L，B板厚度为2L，如图5所示。扩散组元在A板一侧表面的浓度为c=c0(常数)，在B板一侧表面的浓度一直保持为c=0。假设：扩散组元不与A和B形成新相；在A和B中扩散系数均为常数，分别是D1和D2；扩散组元在A/B界面浓度保持连续；A和B相互之间不扩散。求扩散在稳态时的扩散流量。(共15分)
[image: image5.emf]
图5 A和B组成双层平板示意图（第六题图）
七、什么是动态回复?什么是动态再结晶?分别画出在相同温度时高、低应变速率下动态回复和动态再结晶的真应变—真应力曲线示意图，并给出简单解释。(共10分)
八、常温下单相合金塑性变形有哪些主要方式，说明拉伸变形后相应的显微组织形貌特征。(共10分)

九、图6为3个不同成分（0.45%C, 3.4%C, 4.7%C）的铁碳合金缓冷凝固组织（硝酸酒精浸蚀样品），回答以下问题（共20分）。

1. 说明每个图对应的是哪个成分的合金，为什么？
2. 分析图6(c)中组织的凝固过程，并计算该合金中白色长条状组织的重量相对量。
[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]™
iy

3N o
20
e





(a)                   (b)                     (c)
图6 铁碳合金缓冷凝固组织（第九题图）
PAGE  
1

