西工大复试笔试题

- 说明珠光体转变动力学的特点，珠光体形成时，片间间距s与过冷度的关系。

- 合金元素是如何影响珠光体转变动力学的。

- 马氏体的晶体点阵为何一般呈现体心正方型，它与C原子在马氏体点阵中分布有什么关系？

- Cr12MoV钢有两种热处理一种是980⁰C淬火160⁰C回火，另一种是1100⁰C淬火510⁰C回火，试分析为什么？

- T10钢经过何种热处理能够获得下述组织：（1）细片状珠光体，（2）回火马氏体+粒状剩碳体，（3）粗粒状索氏体，（4）马氏体+残余奥氏体，（5）贝氏体+马氏体。

- 0.4%碳钢经过下述处理后显微组织有何差异，绘图说明。

（1）加热到840⁰C炉冷至室温；（2）加热到1000⁰C炉冷至室温；

（3）加热到840⁰C水冷至室温；（4）加热到1000⁰C水冷至室温。

7、20钢在920⁰C进行渗碳，碳势1%，试述表面至心部显微组织。

（1）渗碳后缓冷至室温,（2）渗碳后水冷至室温（淬火），（3）空冷再淬火

8、采用什么热处理可消除T12钢中网状渗碳体？