清华大学《材料科学基础（1）》试卷及参考答案
 

考试科目：材料力学基础1
考试时间：2007年1月10日
考试类型：本科期末
一、（共40分，每小题5分） 

1. 指出下面四个图中A、B、C、D所代表的晶向和晶面

2. 写出镍（Ni，FCC）晶体中面间距为0.1246nm的晶面族指数。镍的点阵常数为0.3524nm。
3. 根据位错反应必须满足的条件，判断下列位错反应在FCC中能否进行，并确定无外力作用时的反应方向：
（1）[image: image1.png]1 011es Im 1114 1
Z00TIe LRI T+ 2i7)




（2）[image: image2.png]1 1 1.5
J2+o N e on1T)




（3）[image: image3.png]1 1 1
Sh21e ol Zy




4. 指出下列材料所属的点阵类型。
γ-Fe            ；碱金属            ；Mg            ；Cu            ；
NaCl            ；贵金属            ；金刚石            ；Cr            。
5. 在FCC、BCC和HCP晶胞中分别画出任一个四面体间隙；并指出其中心的坐标：
FCC                ；BCC                ；HCP                ；
每个晶胞中的八面体间隙数量为：
FCC               个；BCC              个；HCP             个。
6. 体心单斜是不是一种独立的布拉菲点阵，请说明理由。
7. GaAs和GaN分别为闪锌矿和纤锌矿结构，请分别画出二者的一个晶胞。
8. 由600℃降至300℃时，锗晶体中的空位平衡浓度降低了六个数量级。试计算锗晶体中的空位形成能（波尔兹曼常熟κ＝8.617×10－5eV/K）
二、（15分）有一单晶铝棒，棒轴为[image: image4.png]n23]



，今沿棒轴方向拉伸，请分析：
（1）初始滑移系统；
（2）双滑移系统
（3）开始双滑移时的切变量γ；
（4）滑移过程中的转动规律和转轴；
（5）试棒的最终取向（假定试棒在达到稳定取向前不断裂）。
三、（10分）如图所示，某晶体滑移面上有一柏氏矢量为[image: image5.png]


的圆环形位错环，并受到一均匀切应力τ的作用。
（1）分析各段位错线受力情况，并在图上标示受力方向；
（2）在τ作用下，若要使该位错环在晶体中稳定不动，其最小半径为多大？
（提示：位错线张力T＝αGb2）
[image: image6.png]



四、（15分）有一面心立方晶体，在[image: image7.png]ain



面滑移的柏氏矢量为[image: image8.png]a o
et



的右螺型位错，与在[image: image9.png]ain



面上滑移的柏氏矢量为[image: image10.png]a,
oo



的另一右螺型位错相遇于此两滑移面交线并形成一个新的全位错。
（1）求生成全位错的柏氏矢量和位错线方向。
（2）说明新生成的全位错属哪类位错？该位错能否滑移？为什么？
（3）若沿[image: image11.png][010]



晶向施加大小为17.2MPa的拉应力，试计算该新生全位错单位长度的受力大小，并说明方向（设晶格常数为a＝0.2nm）。
五、（10分）一根多晶Zn（[image: image12.png]cfa=186



）棒和一根多晶镁（[image: image13.png]cla=162



）棒受压缩变形，分析二者的变形特征，比较二者的塑性。（提示：从分析滑移和孪生入手）
六、（10分）工业纯铁在927℃下渗碳，设工件表面很快达到渗碳饱和（1.3％的碳），然后保持不变，同时碳原子不断向工件内部扩散。求渗碳10h后渗碳层中碳浓度分布的表达式。
【参考答案】
一、
1. 

（1）A：[image: image14.png][101]



  B：[image: image15.png]n22]



  C：[image: image16.png]


  D：[image: image17.png][o211




（2）A：[image: image18.png][2116]



  B：[image: image19.png]n213]



  C：[image: image20.png][2113]




（3）A：[image: image21.png]


  B：[image: image22.png]G40)



  C：[image: image23.png](346)




（4）A：[image: image24.png]


  B：[image: image25.png]


  C：[image: image26.png]aioo)




2. 解：
由[image: image27.png]d=ah +i+17



得
  [image: image28.png]R +k2+12=8




∴晶面族指数为{220}

3. 解：
（1）可以，向右进行
（2）不可以
（3）可以，向左进行
4. 

γ-Fe      FCC    ；碱金属      BCC     ；Mg  简立方      ；Cu    FCC    ；
NaCl      FCC   ；贵金属       FCC     ；金刚石  FCC       ；Cr   BCC   。
5. 在FCC、BCC和HCP晶胞中分别画出任一个四面体间隙；并指出其中心的坐标：
FCC  [image: image29.png]


； BCC[image: image30.png]


； HCP[image: image31.png]


；
每个晶胞中的八面体间隙数量为：
FCC       4      个；BCC     6      个；HCP      6     个。
6. 不是。其与底心单斜是同一类点阵。
7. 

[image: image32.png]O g




8. 解：
由[image: image33.png]C, =Cyexp(—Q1 RT)




得[image: image34.png]



∴Q＝1.985 eV

二、解：
[image: image35.png]010




[image: image36.png]



（1）FCC滑移系统为[image: image37.png]{13 <170 >




根据映象规则，初始滑移系统为[image: image38.png]dinpo1




（2）单滑移时试样轴应转向[image: image39.png][o1]




转轴为[image: image40.png]



（3）双滑移系统为[image: image41.png]d1DpoeI1+aIno11]




（4）[image: image42.png]



令[image: image43.png]


，[image: image44.png]


，[image: image45.png]


，[image: image46.png]


    得：
[image: image47.png][uvn]:uﬂ]n%uoi]




∴[image: image48.png]u=l4y==2



，[image: image49.png]w3yt

%

4




得[image: image50.png]


，[image: image51.png]


，[image: image52.png]



双滑移时轴一方面转向[image: image53.png][o1]



，轴为[image: image54.png]


；一方面转向[image: image55.png][011]



，转轴为[image: image56.png]n, =| 11]=[17]
o
11=|
[0]
12]x|
o



。故合成转轴为[image: image57.png]m +n, =[000]



。晶体不再改变取向，而被拉长。
（5）最终取向即为[image: image58.png]n12]



。
三、解：
（1）位错线受力方向如图，位于位错线所在平面，且于位错垂直。
[image: image59.png]



(2)[image: image60.png]



∴[image: image61.png]



四、解：
（1）由于位错线为两滑移面交线，故：
[image: image62.png]7
=01 1 1/=poT]
-1 1




柏氏矢量[image: image63.png]ap o1 4 a,
SnoT1+ Spo1m =0y




（2）位错线与柏氏矢量既不平行，也不垂直，为混合型位错。
[image: image64.png]


，该位错滑移面为[image: image65.png]ain



。
（3）[image: image66.png]cosg¢

ny-F
I =11 7|

B




[image: image67.png]‘IbIIFl 2




由Schmid定律，作用在新生位错滑移面上滑移方向的分切应力为：
[image: image68.png]7, = Geospens A =172x 70

1,1
B2



MPa

∴作用在单位长度位错线上的力为：
[image: image69.png]


N/m

方向为垂直于位错线方向[image: image70.png][o1]



，指向滑移区。
五、解：
多晶体压缩滑移转动，（0001）转向压缩面，产生织构。继续压缩，滑移越来越难。
对于Zn：由于c/a＝1.86，位于锐角区，宏观压力方向与微观孪生变形相适应，故可发生孪生。孪生之后改变位向可继续滑移，反复进行，故表现出较好的塑性。
对于Mg：由于c/a＝1.62，压力轴位于钝角区，宏观压力方向与微观孪生变形相反，故不可发生孪生。因此表现出较差的塑性。
六、解：
由[image: image71.png]



10h＝3600s，[image: image72.png]


，[image: image73.png]


，[image: image74.png]


cm2/s，代入上式得：
[image: image75.png]13%-Cr_ e X
13% '0.147°




∴[image: image76.png]Cx=13%(1-ef (68x) )




