更多清华大学本科试卷 尽在www.juanjuantx.com

《材料科学基础（1）》试卷及参考答案
2007年1月10日
一、（共40分，每小题5分）

1. 指出下面四个图中A、B、C、D所代表的晶向和晶面


[image: image105.bmp]
2. 写出镍（Ni，FCC）晶体中面间距为0.1246nm的晶面族指数。镍的点阵常数为0.3524nm。
3. 根据位错反应必须满足的条件，判断下列位错反应在FCC中能否进行，并确定无外力作用时的反应方向：
（1）
[image: image2.wmf]]

2

11

[

6

1

]

1

1

2

[

6

1

]

1

10

[

2

1

+

Û


（2）
[image: image3.wmf]]

1

11

[

6

1

]

111

[

2

1

]

112

[

3

1

Û

+


（3）
[image: image4.wmf]]

111

[

3

1

]

110

[

6

1

]

112

[

6

1

Û

+


4. 指出下列材料所属的点阵类型。
γ-Fe            ；碱金属            ；Mg            ；Cu            ；
NaCl            ；贵金属            ；金刚石            ；Cr            。
5. 在FCC、BCC和HCP晶胞中分别画出任一个四面体间隙；并指出其中心的坐标：

FCC                ；BCC                ；HCP                ；
每个晶胞中的八面体间隙数量为：
FCC               个；BCC              个；HCP             个。

6. 体心单斜是不是一种独立的布拉菲点阵，请说明理由。
7. GaAs和GaN分别为闪锌矿和纤锌矿结构，请分别画出二者的一个晶胞。

8. 由600℃降至300℃时，锗晶体中的空位平衡浓度降低了六个数量级。试计算锗晶体中的空位形成能（波尔兹曼常熟κ＝8.617×10－5eV/K）
二、（15分）有一单晶铝棒，棒轴为
[image: image5.wmf]]

3

12

[

，今沿棒轴方向拉伸，请分析：
（1）初始滑移系统；
（2）双滑移系统
（3）开始双滑移时的切变量γ；
（4）滑移过程中的转动规律和转轴；
（5）试棒的最终取向（假定试棒在达到稳定取向前不断裂）。
三、（10分）如图所示，某晶体滑移面上有一柏氏矢量为
[image: image6.wmf]b

v

的圆环形位错环，并受到一均匀切应力τ的作用。
（1）分析各段位错线受力情况，并在图上标示受力方向；
（2）在τ作用下，若要使该位错环在晶体中稳定不动，其最小半径为多大？
（提示：位错线张力T＝αGb2）

[image: image7]
四、（15分）有一面心立方晶体，在
[image: image8.wmf])

111

(

面滑移的柏氏矢量为
[image: image9.wmf]]

1

10

[

2

a

的右螺型位错，与在
[image: image10.wmf])

1

1

1

(

面上滑移的柏氏矢量为
[image: image11.wmf]]

011

[

2

a

的另一右螺型位错相遇于此两滑移面交线并形成一个新的全位错。
（1）求生成全位错的柏氏矢量和位错线方向。
（2）说明新生成的全位错属哪类位错？该位错能否滑移？为什么？
（3）若沿
[image: image12.wmf]]

010

[

晶向施加大小为17.2MPa的拉应力，试计算该新生全位错单位长度的受力大小，并说明方向（设晶格常数为a＝0.2nm）。
五、（10分）一根多晶Zn（
[image: image13.wmf]86

.

1

/

=

a

c

）棒和一根多晶镁（
[image: image14.wmf]62

.

1

/

=

a

c

）棒受压缩变形，分析二者的变形特征，比较二者的塑性。（提示：从分析滑移和孪生入手）
六、（10分）工业纯铁在927℃下渗碳，设工件表面很快达到渗碳饱和（1.3％的碳），然后保持不变，同时碳原子不断向工件内部扩散。求渗碳10h后渗碳层中碳浓度分布的表达式。
【参考答案】

一、
1. 

（1）A：
[image: image15.wmf]]

01

1

[

  B：
[image: image16.wmf]]

2

2

1

[

  C：
[image: image17.wmf]]

4

3

4

[

  D：
[image: image18.wmf]]

021

[


（2）A：
[image: image19.wmf]]

116

2

[

  B：
[image: image20.wmf]]

13

2

1

[

  C：
[image: image21.wmf]]

3

11

2

[


（3）A：
[image: image22.wmf])

64

3

(

  B：
[image: image23.wmf])

0

4

3

(

  C：
[image: image24.wmf])

346

(


（4）A：
[image: image25.wmf])

01

1

1

(

  B：
[image: image26.wmf])

0003

(

  C：
[image: image27.wmf])

00

1

1

(


2. 解：
由
[image: image28.wmf]2

2

2

l

k

h

a

d

+

+

=

得
  
[image: image29.wmf]8

2

2

2

=

+

+

l

k

h


∴晶面族指数为{220}
3. 解：
（1）可以，向右进行

（2）不可以

（3）可以，向左进行

4. 

γ-Fe      FCC    ；碱金属      BCC     ；Mg  简立方      ；Cu    FCC    ；
NaCl      FCC   ；贵金属       FCC     ；金刚石  FCC       ；Cr   BCC   。
5. 在FCC、BCC和HCP晶胞中分别画出任一个四面体间隙；并指出其中心的坐标：

FCC  
[image: image30.wmf])

4

1

,

4

1

,

4

3

(

； BCC
[image: image31.wmf])

1

,

4

1

,

2

1

(

； HCP
[image: image32.wmf])

8

1

,

3

1

,

3

2

(

；

每个晶胞中的八面体间隙数量为：

FCC       4      个；BCC     6      个；HCP      6     个。

6. 不是。其与底心单斜是同一类点阵。
7. 

[image: image33]
8. 解：
由
[image: image34.wmf])

/

exp(

0

RT

Q

C

C

v

-

=


得
[image: image35.wmf])

873

1

573

1

(

10

ln

6

-

=

R

Q


∴Q＝1.985 eV
二、解：
[image: image1]
[image: image36]
（1）FCC滑移系统为
[image: image37.wmf]>

<

0

1

1

}

111

{


根据映象规则，初始滑移系统为
[image: image38.wmf]]

1

10

)[

1

1

1

(


（2）单滑移时试样轴应转向
[image: image39.wmf]]

1

10

[


转轴为
[image: image40.wmf]]

1

1

1

[

]

1

10

[

]

3

12

[

=

´


（3）双滑移系统为
[image: image41.wmf]]

1

01

)[

1

1

1

(

]

1

10

)[

1

1

1

(

+


（4）
[image: image42.wmf]b

n

l

l

L

v

v

v

v

v

)

(

×

+

=

g


令
[image: image43.wmf]]

3

12

[

=

l

v

，
[image: image44.wmf]]

[

uvw

L

=

v

，
[image: image45.wmf]3

]

1

1

1

[

=

n

v

，
[image: image46.wmf]2

]

1

10

[

=

b

v

    得：

[image: image47.wmf]]

1

10

[

6

4

]

3

12

[

]

[

g

+

=

uvw


∴
[image: image48.wmf]2

6

4

1

=

+

=

g

u

，
[image: image49.wmf]4

6

4

3

-

=

-

-

=

g

w


得
[image: image50.wmf]2

=

v

，
[image: image51.wmf]4

-

=

w

，
[image: image52.wmf]4

6

=

g


双滑移时轴一方面转向
[image: image53.wmf]]

1

10

[

，轴为
[image: image54.wmf]]

1

1

1

[

]

1

10

[

]

2

11

[

1

=

´

=

n

；一方面转向
[image: image55.wmf]]

1

01

[

，转轴为
[image: image56.wmf]]

111

[

]

1

01

[

]

2

11

[

2

=

´

=

n

。故合成转轴为
[image: image57.wmf]]

000

[

2

1

=

+

=

n

n

n

。晶体不再改变取向，而被拉长。
（5）最终取向即为
[image: image58.wmf]]

2

11

[

。
三、解：
（1）位错线受力方向如图，位于位错线所在平面，且于位错垂直。

[image: image59]
(2)
[image: image60.wmf]R

s

T

s

b

d

d

=

t


∴
[image: image61.wmf]t

a

t

a

t

Gb

b

Gb

b

T

R

=

=

=

2


四、解：
（1）由于位错线为两滑移面交线，故：

[image: image62.wmf]]

1

10

[

1

1

1

1

1

1

2

1

=

-

=

´

=

k

j

i

n

n

e


柏氏矢量
[image: image63.wmf]]

110

[

2

]

011

[

2

]

1

10

[

2

a

a

a

b

=

+

=

v


（2）位错线与柏氏矢量既不平行，也不垂直，为混合型位错。

[image: image64.wmf]]

1

1

1

[

3

=

´

=

b

n

e

，该位错滑移面为
[image: image65.wmf])

1

1

1

(

。
（3）
[image: image66.wmf]3

1

|

|

 

|

|

cos

3

3

=

×

=

F

n

F

n

f



[image: image67.wmf]2

1

|

|

 

|

|

cos

=

×

=

F

b

F

b

a


由Schmid定律，作用在新生位错滑移面上滑移方向的分切应力为：

[image: image68.wmf]0

.

7

2

1

3

1

2

.

17

cos

cos

0

=

´

´

=

=

l

j

s

t

MPa
∴作用在单位长度位错线上的力为：

[image: image69.wmf]3

10

2

0

-

=

=

=

t

t

a

b

f

N/m
方向为垂直于位错线方向
[image: image70.wmf]]

1

10

[

，指向滑移区。
五、解：
多晶体压缩滑移转动，（0001）转向压缩面，产生织构。继续压缩，滑移越来越难。
对于Zn：由于c/a＝1.86，位于锐角区，宏观压力方向与微观孪生变形相适应，故可发生孪生。孪生之后改变位向可继续滑移，反复进行，故表现出较好的塑性。
对于Mg：由于c/a＝1.62，压力轴位于钝角区，宏观压力方向与微观孪生变形相反，故不可发生孪生。因此表现出较差的塑性。
六、解：
由
[image: image71.wmf])

2

(

erf

0

Dt

x

C

Cs

Cx

Cs

=

-

-


10h＝3600s，
[image: image72.wmf]0

0

=

C

，
[image: image73.wmf]%

3

.

1

=

Cs

，
[image: image74.wmf]7

10

5

.

1

-

´

=

D

cm2/s，代入上式得：

[image: image75.wmf])

147

.

0

(

erf

%

3

.

1

%

3

.

1

x

Cx

=

-


∴
[image: image76.wmf]1.3%(1erf(6.8) )

Cxx

=-


x





y





z





A





B





C





D





1/2





1/2





3/4





A





B





3/4





3/2





1/4





1/2





1/2





z





y





x





C





1/2





a1





a2





a3





A





B





c





c





B





C





a3





a2





a1





A





C





2/3





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





N2-





Ga2+





Ga2+





As2-





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���









[image: image77.wmf]A

[image: image78.wmf]B

[image: image79.wmf]C

[image: image80.wmf]D

[image: image81.wmf]t

[image: image82.wmf]t

[image: image83.wmf]0

1

0

[image: image84.wmf]100

[image: image85.wmf]00

1

[image: image86.wmf]010

[image: image87.wmf]10

1

[image: image88.wmf]110

[image: image89.wmf]1

1

1

[image: image90.wmf]1

01

[image: image91.wmf]t

[image: image92.wmf]F

v

[image: image93.wmf]1

11

[image: image94.wmf]1

10

[image: image95.wmf]1

00

[image: image96.wmf]t

[image: image97.wmf]D

[image: image98.wmf]C

[image: image99.wmf]B

[image: image100.wmf]A

[image: image101.bmp][image: image102.bmp][image: image103.bmp][image: image104.bmp]_1243615677.unknown

_1243617512.unknown

_1243618201.unknown

_1243618740.unknown

_1243619120.unknown

_1243619523.unknown

_1243619630.unknown

_1243619718.unknown

_1244290787.unknown

_1243619652.unknown

_1243619617.unknown

_1243619177.unknown

_1243618890.unknown

_1243618964.unknown

_1243618869.unknown

_1243618588.unknown

_1243618685.unknown

_1243618535.unknown

_1243617763.unknown

_1243617843.unknown

_1243618138.unknown

_1243618018.unknown

_1243617800.unknown

_1243617653.unknown

_1243617726.unknown

_1243617639.unknown

_1243617152.unknown

_1243617407.unknown

_1243617477.unknown

_1243617492.unknown

_1243617441.unknown

_1243617239.unknown

_1243617299.unknown

_1243617180.unknown

_1243616500.unknown

_1243616814.unknown

_1243617067.unknown

_1243617115.unknown

_1243616850.unknown

_1243616675.unknown

_1243616745.unknown

_1243616624.unknown

_1243616137.unknown

_1243616288.unknown

_1243616403.unknown

_1243616456.unknown

_1243616382.unknown

_1243616256.unknown

_1243616112.unknown

_1243616122.unknown

_1243616106.unknown

_1243616108.unknown

_1243616029.unknown

_1243613246.unknown

_1243613505.unknown

_1243613886.unknown

_1243614020.unknown

_1243615615.unknown

_1243614005.unknown

_1243613577.unknown

_1243613620.unknown

_1243613522.unknown

_1243613390.unknown

_1243613433.unknown

_1243613470.unknown

_1243613410.unknown

_1243613338.unknown

_1243613360.unknown

_1243613320.unknown

_1243612580.unknown

_1243612788.unknown

_1243613200.unknown

_1243613223.unknown

_1243613150.unknown

_1243612627.unknown

_1243612764.unknown

_1243612604.unknown

_1243610791.unknown

_1243612149.unknown

_1243612531.unknown

_1243612545.unknown

_1243612156.unknown

_1243612181.unknown

_1243612069.unknown

_1243612077.unknown

_1243610854.unknown

_1243611989.unknown

_1243609675.unknown

_1243609685.unknown

_1243609530.unknown

