试卷二
2008年攻读硕士学位研究生入学考试试题
考试科目：材料科学基础(与物理化学或固体物理) 
适用专业：材料科学与工程 
一、 
1．某著作中给出六方点阵MoSi2的错误晶胞如图2-1所示。指出其错误所在，画出一个正确的六方晶胞，并给出a、c点阵常数的数值。 
[image: image1.jpg]O HET
@ HET

0.6520nm

[L_0d6i2mm ]
H 21 - 1 N




2．某刊物发表的论文中有这样的论述：“正方点阵Nd2Fe14B(410)晶面和(411)晶面的衍射峰突出，因此晶体生长沿＜410＞和＜411＞晶向生长较快”。指出其错误所在。 
3．由600℃降温到300℃时，锗晶体中的空位平衡浓度降低了六个数量级。试计算锗晶体中的空位形成能(玻尔兹曼常数k=1.38×10-23J/K)。 
4．分别解释柯氏气团(Cottrell atmosphere)和铃木气团(Suzuki atmosphere)在强化金属中的作用。 
5．什么是时效?试说明A1-4.5%Cu合金中时效强化的原因。 
6．欧盟于2006年7月1日开始正式执行的RoHS指令(现已成为法令)要求禁止哪些有害物质?其最高允许含量分别是多少?替代有铅钎料的主要钎料系统有哪些? 
二、沿铌单晶(BCC)的棒轴[image: image2.jpg][213]



方向拉伸，使其发生塑性形变，设铌单晶的滑移面为{110}，请确定： 
1．初始滑移系统。 
2．双滑移系统。 
3．双滑移开始时的切变量γ。 
4．滑移过程中的转动规律和转轴。 
5．试棒的最终取向(假定试棒在达到稳定取向前不发生断裂)。 
三、有如图2-2a所示的位错线ABC及柏氏矢量b，其中AB是极轴位错(不动)，MNPQ为位错BC段的滑移面。请分析在切应力τ的作用下： 
1．在图2-2a、b、c、d四种情况下，位错BC、BC'、BC"、BC'"的受力及运动情况。 
2．达到动态平衡时，位错线ABC会变成什么形状? 
3．位错线在扫动时对晶体的塑性变形会产生什么影响? 
[image: image3.jpg]b}

)




[image: image4.jpg]E22 FHTEE




四、欲将一批齿轮进行渗碳，每炉装500件。在900℃渗10h可以达到规定的深度。假定在900℃渗碳每炉每小时生产成本为1000元，而在1000℃渗碳为1500元。问在哪一温度渗碳成本较低?(已知Q=32900cal/mol，R=1.987cal/mol·K，1cal=4.1868J)
五、 
1．画出Fe-Fe3C相图。 
2．分析碳含量wC=1.1%的铁碳合金从液相平衡凝固到室温时的转变过程，画出组织转变示意图，并计算出室温时各组织的相对含量。 
标准答案 
一、 
1．图2-1中钼原子与硅原子所示位置为非等同点，不符合节点选取的规则。图2-3中虚线所示为正确的六方晶胞的(001)面。 
其中 
[image: image5.jpg]a=b=2x0.46242nm x sin60° =2 x 0. 4642 x“/zjnm =0. 8040nm

0. 6529nm





[image: image6.jpg]23 SR 1 DR E




2．[hkl]⊥(hkl)的关系，只有立方点阵中才成立，不能推广到其他点阵。在题目所给的正方(四方)点阵中，[410]⊥(410)只是特例，[411]不垂直于(411)才是一般情况。即使对于立方晶系来说，(410)晶面和(411)晶面的衍射峰突出，只能说明多晶体中发生(410)晶面和(411)晶面的择优取向。按Wulff定理，这与晶体生长沿＜410＞和＜411＞晶向生长较快并无因果关系。 
3．Schottky缺陷的平衡浓度公式为 
[image: image7.jpg]- AG, A6,
Co=exp (-3p) == (-7





因此有 
[image: image8.jpg]lnL

:ﬁx& 311/mol

300 +273 600 +273
£91432 x 10°)/mol





4．柯氏气团：BCC晶体(如碳钢)中，C、N等小尺寸原子优先分布于刃型位错的拉应力区，对位错产生钉扎作用。要使位错运动，必须从钉扎作用下撕脱出，需要增加额外的应力，从而提高了材料的强度。 
铃木气团：FCC晶体(如不锈钢)中，Ni、Cr等合金元素优先分布于层错区，降低层错能，使扩展位错区扩大，要使该扩展位错运动，需要增加额外的应力，从而提高了材料的强度。 
5．时效是指过饱和固溶体在室温或较高温度保留一段时间，有第二相从基体中析出的过程。 
时效析出过程受溶质扩散控制，在沉淀过程中可能形成一系列亚稳相(过渡相)。时效析出的原因：一是当析出盘状亚稳相与母相有一定取向关系时，会在基体中产生较大弹性应变，可使合金明显强化；二是在合金承受变形时，由于弥散颗粒与位错的交互作用，使合金得到强化。如果沉淀相颗粒可以变形，位错切过时增加颗粒的表面能需要做功，增大了位错运动的阻力而使合金得到强化。如果沉淀相颗粒强度高且与基体共格，则位错线难以切过颗粒，在外加应力的作用下将绕过颗粒，留下位错环。合金要继续变形，需要克服颗粒对位错线绕过时施加的应力，因此需要进一步增大外加应力，即合金获得了时效强化。 
6．禁用铅(Pb，0.1%)、汞(Hg，0.1%)、镉(Cd，0.01%)、六价铬(Cr+6，0.1%)、多溴联苯(PPB，Polybrominated，0.1%)、多溴二苯醚(PBDE，Polybrominated Diphenyl Ether，0.1%)。替代有铅钎料的主要有：Sn-Ag-Cu、Sn-Zn、Sn-Bi、Sn-In系统。 
二、 
1．铌单晶为BCC结构，[image: image9.jpg][213]



位于取向三角形[image: image10.jpg][001] -



中，所以初始滑移系统为[image: image11.jpg](o11) [111],



 
2．双滑移系统为[image: image12.jpg](o11) [111] - (011) [111]



。
3．利用L=l+γ(l·n)b，设L=[uOw]，得[image: image13.jpg]L= [213] +4y [111] /





 INCLUDEPICTURE "http://192.168.0.188:8083/ExamAdmin/admin/tu/1012/yjs/clqh08.4D19AB.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image14.jpg]


。由此可知u=3，w=4，[image: image15.jpg]


，所以晶体取向为[304]，切变量为[image: image16.jpg]J6/4



。

4．双滑移时，试样轴一方面转向[111]，转轴n1=[304]×[111]=[image: image17.jpg][413]



，另一方面也转向[image: image18.jpg]


；转轴[image: image19.jpg][413]



；合成转轴为[020]即[010]，所以双滑移后F点沿[001]-[101]边移动。 
5．设稳定时取向为[u'Ow']，要使n=[000]，需有[u'Ow']×([111]+[image: image20.jpg][111]



)=[000]，即u'=w'，故稳定时最终取向为[101]。 
三、 
1．如图2-4所示，图中v代表位错线BC运动方向，也是受力方向。 
[image: image21.jpg]b

a)




[image: image22.jpg]d)

S ANERREE

©)

-
Il
[z}




2．如图2-5所示。 
[image: image23.jpg]



3．如图2-6所示。 
[image: image24.jpg][ 2-6 55 =R 3 MEE R




四、 
900℃=1173K，1000℃=1273K 
由D1273t1273=D1173t1173 
可得t1273=D1173t1173/D1273 
=10exp[-32900/(1.987×1173)]/exp 
[-32900/(1.987×1273)]h
=10×exp(-14.1156)/exp(-13.0068)h 
=10×exp(-1.1088)h 
=3.299h 
900℃渗碳，一炉齿轮需要1000元/h×10h=10000元。 
1000℃渗碳，一炉齿轮需要1500元/h×3.299h=4948.5元。因此，在1000℃渗碳成本较低。 
五、 
1．如图2-7所示。 
[image: image25.jpg]1538 145
sy

5
1394

G ot el
ug,rol.‘oz?sﬁ e
Fe B Tel
e(sh)
27 WS HRIES 1 /RIS R




2．wC=1.1%的钢由液相冷却时先进入L+γ奥氏体两相区，形成枝晶状或等轴状γ奥氏体，然后进入奥氏体单相区；继续冷却到大约760℃，沿晶界析出二次渗碳体，在727℃剩余的奥氏体转变为珠光体，最后的组织是珠光体+网状渗碳体(见图2-8)。 
[image: image26.jpg]28 AL 2 NEREE




珠光体相对含量为[image: image27.jpg]S =094 49
6 67 = [] 7 x100% %



 
网状渗碳体相对含量为[image: image28.jpg]



