材料化学考试试题   

                                                   姓名__________    学号__________

一、(10分)
写出下列物质掺杂过程中的缺陷反应
1〕Al2O3掺杂于MgO中（分别写出置换型和阴离子间隙型缺陷反应式和固溶式)。
2〕Y2O3掺杂于ZrO2中（分别写出置换型和阳离子间隙型缺陷反应式和固溶式)。
3〕Al2O3掺杂于TiO2中（写出置换型缺陷反应式和固溶式)。
4〕UO2掺杂于Y2O3中（写出置换型缺陷反应式和固溶式)。
5〕如果增加环境的氧气分压，Zn1+xO和Ti2-xO的密度将发生怎样变化，为什么。

6〕为什么一些晶体在用射线照射后颜色会发生变化。
二、（10分）

请利用TiO2设计一个高温氧传感器，并说明原理。
三、 (10分)

  已知SiC与液态铝的浸润角大于100°,请问如何将SiC颗粒分散到液态铝中去。

SiC颗粒的粒径对分散难易有何影响。
四、(10分)

    已知，某一固相反应速度可由下式表述；
     dx/dt = kR/[x(R-x)]    

    式中x 、R 、k分别为反应产物层厚度、固相颗粒原始半径、反应速度常数。假设反应率为(＝（反应物原始总量－t时刻反应物总量)/ 反应物原始总量。
试求：分别经过多少时间后，反应率达到0.5 和1。
五、（5分〕

    请设计一个共沉淀法制备氧化锆－氧化钇复合粉体的工艺流程。
六、（5分）

    请解释扩散和传质的区别，什么是控速环节。

七、（5分〕
请标出以下几种状态的固相表面的过剩自由能、表面蒸气压和表面下空位浓度的大小顺序。
         a              b               c               d              e 

ΔGx
ΔC

ΔP
八、（5分〕
试解释粉体烧结成块体，晶粒长大的驱动力。
九、（10分〕请利用你学过的缺陷化学知识设计一个燃料电池，并说明原理。
十、（5分〕请简单叙述一个制备高纯镍的工艺。

