2002材料化学试题   

                                                   姓名__________    学号__________
试题一 填空(25分)
1) 扩散通量的单位是________，扩散系数与电导率的关系为______。
2) 自扩散是指体系中分子或原子由于热运动引起的无规行走过程。
3) 非化学计量化合物一般分为缺阳离子，缺阴离子，阳离子过剩，阴离子过剩四种形式。
4) 固相反应的特点是反应在界面上进行，反应速度是温度，时间和空间的函数。
5) 比表面的单位是m2/g，与粉体物质的粒径呈反比。
6) 菲克第二定律适用于求解质点浓度分布随时间和空间而变化的非稳态过程的扩散问题。
7) 固体表面自由能的定义是在等温,等压及组分不变的条件下将内部原子(分子)移到表面而扩展单位表面所做的可逆功。
8) 当一固相与液相在等温，等压条件下发生润湿时，体系自由能应下降。
9) 本征缺陷包括氟兰克儿和肖特基。
10) 淌度的定义为在单位力作用下扩散质点的速度。
试题二（10分）
采用固体电解质法测MoO2的标准生成自由能，可以用下面电池反应

Mo + MoO2｜(ZrO)0.85(CaO)0.15｜NiO + Ni

当温度为1173K时 测得E = 284.7mV,

已知：NiO的标准自由能为 －234300 ＋ 84.94T ( J/mol)。
a)请设计测试装置的示意图，b)计算1173K时MoO2的标准生成自由能（ F ＝ 96490 ）-379000J/mol, c)简述测试原理。
试题三（10分）
 在Ar气氛及1600℃下氧化铝的表面张力为0.9J/m2，液态铁的表面张力为1.72J/m2，两相润湿角为144.48°。试问：1〕氧化铝是否可以自发分散到液态铁中，2〕利用向钢水中吹氩气可以脱氧化铝超细夹杂物的原理是什么，3〕如果在此条件下将1000个粒径为10(m的氧化铝球分散入液态铁中至少要对体系做多少功。
试题四(5分)

请叙述在利用化学气相反应法制备材料时，气相分压对材料形态的影响。

试题五（5分）

请说明利用氧化钛陶瓷制备高温气体传感器（测气体氧分压）的原理和主要反应。
试题六（5分）
分别说明扩散与传质的区别，扩散系数和传质系数的单位，扩散和传质的驱动力。

试题七（5分〕
请标出以下几种状态的固相表面的过剩自由能、表面蒸气压和表面下空位浓度的大小顺序。
         a              b               c               d              e 


ΔGx
ΔC

ΔP
试题八（5分）
从热力学角度说明粉体可以烧结成块体的条件，或驱动力。

试题九（5分）
简述采用湿化学法掺杂氧化铈的氧化锆陶瓷粉体的制备工艺。
试题十（5分）
试解释可以使溶胶稳定悬浮和聚沉的主要原理。
试题十一 (5分)
1) 什么叫化学迁移反应，2)分别写出制备高纯铁和镍的主要反应与工艺流程。

试题十二 (5分)
实验发现：将氧化锆加入到氧化钇中去，a)随氧化锆的加入量增加材料密度增加，b) 随氧化锆的加入量增加材料密度减小，根据实验现象请分别写一个合理的缺陷反应方程式。

试题十三 (5分)
请简述导出以下两个固相反应动力学方程式时的物理模型及所适用的反应条件。


[image: image1.wmf]x

K

dt

dx

=

  和 
[image: image2.wmf])

(

x

R

x

KR

dt

dx

-

=


试题十四(5分)
解释：在不锈钢冶炼时，钢水与炉渣间存在如下反应平衡，当平衡常数一定时，如何才能使得钢水中的C浓度降低，而Cr浓度升高。


[image: image3.wmf][

]

(

)

[

]

C

O

Cr

CO

Cr

2

3

2

2

3

4

3

2

+

=

+

，

式中 (Cr(和(C(表示溶入钢水中的元素，（Cr2O3）表示溶入炉渣中。







_1085085562.unknown

_1085152031.unknown

_1085085352.unknown

