2009-01-08材料化学考题 A卷
一. 1) 亲水胶体和疏水胶体哪儿更稳定？为什么？
2) 下列情况对胶体扩散速率的影响：a)增加颗粒尺寸b)升高温度c)增加体系的粘度

3) 纳米颗粒为什么易团聚？
4) 纳米粉体为什么易氧化？

答：1)PPT 2)PPT上的公式3)略4)略

二. （给出了生成Al2O3和MgO的反应，又写了G的表达式）2Al+3/2O2=Al2O3；Mg+1/2O2=MgO
1273K时自由能变分别-303825.97kcal/mol和-112295.79kcal/mol，前者比后者更负，但镁可以置换氧化铝，解释这是为什么？
答：1molO2
三. 1) Al2O3掺杂于MgO中（分别写出置换型缺陷反应式和固溶式)。
2) Y2O3掺杂于ZrO2中（分别写出置换型和阳离子间隙型缺陷反应式和固溶式)。
3) Al2O3掺杂于TiO2中（写出置换型缺陷反应式和固溶式)。
4) UO2掺杂于Y2O3中（写出置换型缺陷反应式和固溶式)。
5) 如果增加环境的氧气分压，Zn1+xO和TiO2-x的密度将发生怎样变化，为什么。
答：略
四. 表面张力与温度的关系？为什么临界温度时表面张力为零？
答：用热力学公式推导。PPT上有。

五. 将一钢球放入压力为PN2，温度为T的氮气炉中进行渗氮处理，当将钢球放入炉内初期，钢球内氮浓度为径向距离及时间的函数，试建立氮浓度与径向距离及时间的关系式。
答：压力与浓度的关系表示为：
[image: image1.wmf],,

s

npnM

pVnRT

VRTV

r

×

===


又知，渗氮属于一端不受扩散影响的扩散体，浓度与时间和径向距离的关系为：


[image: image2.wmf]0

(,)()

2

ss

x

xterf

Dt

rrrr

æö

=--

ç÷

èø

，
[image: image3.wmf]0

0

r

=

上式可化为：
[image: image4.wmf](,)1

2

s

x

xterf

Dt

rr

éù

æö

=-

êú

ç÷

èø

ëû


六. 在Ar气氛及1600℃下氧化铝的表面张力为0.9J/m2，液态铁的表面张力为1.72J/m2，
两相界面张力为2.3J/m2。试问在此条件下氧化铝是否被铁润湿。
答：144.48°

七. 求1600oC时Fe蒸汽在Ar中，1atm。数据PPT中的。多孔材料曲折度为4，孔隙率为0.5。求有效扩散系数。当介孔直径为80埃时呢？
答：扩散中有原答案；考虑介孔直径时在普物推导过，本课程中在传质那章有，6.5中有。
八. 为什么氯化冶金时要添加碳？

答：PPT中有

九. 解释粉体烧结成块体的驱动力。
答：；略

十. 溶液的pH值如何改变陶瓷粉体的团聚？

答：为什么改变溶液的pH值可以使溶胶稳定悬浮和聚沉？同这题差不多。
十一. 请叙述在化学气相反应法制备材料时，气相分压对材料形态的影响。
答：低饱和蒸汽压时生成薄膜，略高时可生成晶须，高分压时可以生成块体材料。
把课件上那个过饱和度的关系式写上，分析一下气相的成分。

_1261764682.unknown

_1261764803.unknown

_1261805383.unknown

_1261764576.unknown

